内蒙古自治区乌拉特后旗

炭窑口硫铁多金属矿区

资源储量核实报告

内蒙古齐华矿业有限责任公司

二〇一〇年五月

内蒙古自治区乌拉特后旗

炭窑口硫铁多金属矿区

资源储量核实报告

报告提交单位：内蒙古齐华矿业有限责任公司

法定代表人：王  淦

报告编写单位：河南省地质矿产勘查开发局地球物理勘查队

队        长：朱广彬

总工程师：张立柱

报告编写人：苏永江 王庆超 张道阔 谷芳莹

报告编制时间：2010年5月

目   录

1 前言	1

1．1概况	1

1．1．1 核实目的与任务：	1

1．1．2 依据地质资料	1

1．1．3 矿区位置、交通及自然地理和经济状况	3

1．1．4 矿业权设置情况	5

1．2 以往地质工作概况	6

1．3 矿山设计、开采和资源利用情况	10

1．4 本次核实地质工作情况	12

2 工作区地质	14

2．1  区域地质	14

2．1．1 地层	14

2．1．2岩浆岩	14

2．1．3构造	14

2．1．4区域变质作用	15

2．2 矿区地质	15

2．2．1  地层	15

2．2．2 构造	16

2．2．3 岩浆岩	17

2．2．4 变质岩与围岩蚀变	17

2．2．5矿床成因及找矿标志	18

2．3 矿体（层）特征	19

2．4矿石质量	23

2．4．1矿石物质组成	23

2．4．2矿石化学成份	24

2．4．3 矿石风（氧）化特征	25

2．4．4主要有用矿物的产出状态	26

2．5  矿石类型和品级	28

2．5．1 矿石的自然类型	28

2．5．2工业类型主要有	28

2．5．3矿石的品级	28

2．6  矿体围岩与夹石	29

2．7  矿床伴生矿产综合评价	30

3  矿石加工技术性能	35

3．1  矿山设计建设依据的矿石选（冶）试验资料	35

3．2  当前矿山实际的选(冶)生产工艺流程和指标	36

3．2．1 矿山生产选矿工艺流程	36

3．2．3 矿石工业利用性能评价	39

3．2．4 目前矿山资源综合利用情况	39

4 矿床开采技术条件	41

4．1矿区水文地质条件及开采后的变化	41

4．1．1  矿区地形、气候、地表水特征	41

4．1．2  矿区水文地质条件	41

4．1．3  矿坑涌水量预测	44

4．1．3  矿床水文地质勘探类型	45

4．2   工程地质条件及开采后的变化	45

4．2．1  工程地质条件现状评价	45

4．2．2  工程地质条件预测评价	47

4．2．3  工程地质勘探类型	48

4．3  环境地质条件及开采后的变化	49

4．3．1  矿区环境地质现状评价	49

4．3．2  矿区环境地质预测评价	50

4．3．3  放射性	50

4．4  开采技术条件小结	51

4．4．1水文地质	51

4．4．2工程地质	51

4．4．3环境地质	51

5 矿床地质勘查工作和矿山生产勘探工作	52

5．1 勘查及生产勘探方法、工程布置原则	52

5．1．1 矿床勘查类型及勘查工程间距	52

5．1．2 采用勘查方法及完成生产勘探工作量	52

5．2 生产勘探工程质量评述	53

5．3  生产勘探（探矿）工程测量及质量评述	53

5．4  采样、化验及其质量评述	54

5．4．1  采样及质量评述	54

5．4．2  化验及质量评述	54

5．5  探采对比	56

5．5．1  构造	56

5．5．2  矿体（层）特征	56

5．5．3  开采技术条件	56

5．5．4  原勘查工作评述	56

6  资源储量估算	58

6．1 资源储量估算工业指标	58

6．1．1 主要有用元素矿产的工业指标	58

6．1．2  伴生有用组分工业指标	58

6．2  资源储量估算范围、对象	59

6．3 资源储量估算方法的选择及依据	60

6．4  资源储量估算主要参数的确定	61

6．4．1  面积测定	61

6．4．2 矿体厚度的确定	62

6．4．3 勘探线剖面间距的确定	62

6．4．4 矿体块段体积的计算	63

6．4．5 平均品位的计算	64

6．4．6 矿石体重的确定	65

6．4．7  储量计算参数的精度要求	66

6．5  矿体圈定原则	66

6．5．1  单工程中矿体边界的确定	66

6．5．2  矿体的连接	67

6．5．3  夹石的圈定与连接	67

6．5．4  矿体四周边界的确定	67

6．6  采空区边界圈定	68

6．7  块段划分	68

6．8  资源储量类型确定条件	69

6．9  资源储量估算结果	69

6．10  伴生组份的储量估算	78

6．10．1  金、银、钴、镉、铟、锗资源储量的计算	78

6．10．2 伴生硫、铜、锌元素储量计算	78

6．11 资源储量估算有关问题的说明	78

6．11．1有效硫问题	78

6．11．2 伴生有用组份金、银、钴、镉、铟、锗的说明	79

6．12 资源储量变化情况评述	79

7 矿床开发经济效益简述	92

8  结论	94

8．1  工作成果	94

8．2  存在问题和建议	95

附图目录

图号 顺序号        图   名                                 比例尺

1—1     1        炭窑口矿区地形地质图                                1：1万

2—1     2        炭窑矿区一、三、六号矿床地形地质图                  1：2000

2—2     3        炭窑口矿区十号矿床地形地质及工程布置图              1：2000

3—1     4        炭窑口矿区三、六号矿床18号勘探线综合剖面图         1：1000

3—2     5        炭窑口矿区三、六号矿床16号勘探线综合剖面图         1：1000

3—3     6        炭窑口矿区三、六号矿床14号勘探线综合剖面图         1：1000

3—4     7        炭窑口矿区三、六号矿床12号勘探线综合剖面图         1：1000

3—5     8        炭窑口矿区三、六号矿床10号勘探线综合剖面图         1：1000

3—6     9        炭窑口矿区三、六号矿床8号勘探线综合剖面图          1：1000

3—7     10       炭窑口矿区三、六号矿床6号勘探线综合剖面图          1：100

3—8     11       炭窑口矿区三、六号矿床4号勘探线综合剖面图          1：1000

3—9     12       炭窑口矿区三、六号矿床2号勘探线综合剖面图          1：1000

3—10    13       炭窑口矿区三、六号矿床0号勘探线综合剖面图          1：1000

3—11    14       炭窑口矿区三、六号矿床1号勘探线综合剖面图          1：1000

3—12    15       炭窑口矿区三、六号矿床3号勘探线综合剖面图          1：1000

3—13    16       炭窑口矿区三、六号矿床5号勘探线综合剖面图          1：1000

3—14    17       炭窑口矿区三、六号矿床7号勘探线综合剖面图          1：1000

3—15    18       炭窑口矿区三、六号矿床9号勘探线综合剖面图          1：1000

3—16    19       炭窑口矿区三、六号矿床11号勘探线综合剖面图         1：1000

3—17    20       炭窑口矿区三、六号矿床13号勘探线综合剖面图         1：1000

3—18    21       炭窑口矿区三、六号矿床15号勘探线综合剖面图         1：1000

3—19    22       炭窑口矿区十号矿床34号勘探线综合剖面图             1：1000

3—20    23       炭窑口矿区十号矿床32号勘探线综合剖面图             1：1000

3—21    24       炭窑口矿区十号矿床30号勘探线综合剖面图             1：1000

3—22    25       炭窑口矿区十号矿床28号勘探线综合剖面图             1：1000

3—23    26       炭窑口矿区十号矿床26号勘探线综合剖面图             1：1000

3—24    27       炭窑口矿区十号矿床24号勘探线综合剖面图             1：1000

3—25    28       炭窑口矿区十号矿床22号勘探线综合剖面图             1：1000

3—26    29       炭窑口矿区十号矿床20号勘探线综合剖面图             1：1000

3—27    30       炭窑口矿区三号矿床西段24号勘探线综合剖面图         1：1000

3—28    31       炭窑口矿区三号矿床西段26号勘探线综合剖面图         1：1000

3—29    32       炭窑口矿区三号矿床西段28号勘探线综合剖面图         1：1000

4—1     33       炭窑口矿区三号矿床东段S—1矿体垂直纵投影图         1：2000

4—2     34       炭窑口矿区三号矿床东段S—2矿体垂直纵投影图         1：2000

4—3     35       炭窑口矿区三号矿床东段S—3矿体垂直纵投影图         1：2000

4—4     36       炭窑口矿区三号矿床东段S-4、S-5矿体垂直纵投影图     1：2000

4—5     37       炭窑口矿区三号矿床东段CuS—1矿体垂直纵投影图       1：2000

4—6     38       炭窑口矿区三号矿床东段CuS—2矿体垂直纵投影图       1：2000

4—7     39       炭窑口矿区三号矿床东段CuS-5、CuS-6矿体垂直纵投影图 1：2000

4—8     40       炭窑口矿区三号矿床东段ZnS—1矿体垂直纵投影图       1：2000

4—9     41       炭窑口矿区三号矿床东段ZnS—2矿体垂直纵投影图       1：2000

4—10    42       炭窑口矿区三号矿床东段ZnS-3、ZnS-4矿体垂直纵投影图 1：2000

4—11    43       炭窑口矿区三号矿床东段ZnS-5、ZnS-6矿体垂直纵投影图 1：2000

4—12    44       炭窑口矿区三号矿床东段ZnS—9矿体垂直纵投影图       1：2000

4—13    45       炭窑口矿区十号矿床西段S—1矿体垂直纵投影图         1：1000

4—14    46       炭窑口矿区十号矿床西段S—2矿体垂直纵投影图         1：1000

4—15    47       炭窑口矿区十号矿床西段S—3矿体垂直纵投影图         1：1000

4—16    48       炭窑口矿区十号矿床西段S—4矿体垂直纵投影图         1：1000

4—17    49       炭窑口矿区十号矿床西段ZnS—1矿体垂直纵投影图       1：1000

4—18    50       炭窑口矿区十号矿床西段ZnS—2矿体垂直纵投影图       1：1000

4—19    51       炭窑口矿区十号矿床西段ZnS—3矿体垂直纵投影图       1：1000

4—20    52       炭窑口矿区十号矿床西段ZnS—4矿体垂直纵投影图       1：1000

4—21    53       炭窑口矿区三号矿床西段Fe矿体垂直纵投影图           1：1000

4—22    54       炭窑口矿区六号矿床Cu—1矿体垂直纵投影图            1：1000

4—23    55       炭窑口矿区六号矿床Cu—2矿体垂直纵投影图            1：1000

4—24    56       炭窑口矿区六号矿床Cu—3矿体垂直纵投影图            1：1000

4—25    57       炭窑口矿区盲矿床Cu—1、Cu—2矿体垂直纵投影图       1：1000

5—1     58      炭窑口矿区三、六号矿床东段矿体1105生产中段平面图    1：1000

5—2     59      炭窑口矿区三、六号矿床东段矿体1095生产中段平面图    1：1000

5—3     60      炭窑口矿区三、六号矿床东段矿体1080生产中段平面图    1：1000

5—4     61      炭窑口矿区三、六号矿床东段矿体1075生产中段平面图    1：1000

5—5     62      炭窑口矿区三、六号矿床东段矿体1055生产中段平面图    1：1000

5—6     63      炭窑口矿区十号矿床西段1150生产中段平面图            1：1000

附表附件目录

附表

炭窑口多金属硫铁矿矿区资源储量核实报告附表

- 三、六、十号矿床样品基本分析及单工程矿体平均品位、厚度计算表

- 三、十号矿床矿体块段平均品位、厚度计算表

- 三、十号矿床矿体块段资源储量估算表

- 三、十号矿床资源储量（保有）汇总表

- 矿区矿床伴生有用组分矿产资源储量计算表

附件

1、编制单位资质证书

2、报告编制单位承诺书

摘   要

炭窑口矿区位于乌拉特后旗呼和温都尔镇西北约1.5km处，距陕坝镇约30km，东南距临河约64km，矿区面积2.8169km2，由南北两个含矿带组成，核实工作由河南省地质矿产勘查开发局地球物理勘查队承担，工作时间为2010年4月—2010年5月,矿区完成主要工作量为钻探64289.73m，探采坑道工程55516.4m，基本分析样878件。

炭窑口矿区为一沉积变质型硫铁多金属矿床，由一号、三号、六号、十号和盲矿床五个矿床组成，划分矿体数量为37个，含矿层主要赋存于元古界渣尔泰山群中，矿床矿体与围岩产状一致，并严格受其控制，走向北东，约70°，倾向北西，倾角56°，矿体形态大多呈层状、似层状和透镜状，矿体与围岩界线较为清楚；本区主要矿产为硫铁矿，共（伴）生矿产主要为铜、锌、磷，分别以黄铜矿、闪锌矿和磷灰石矿物形式产出，此外还有金、银、钴、镉、锗和铟等；有害杂质主要为砷、氟、碳等，对矿石的选冶性能无影响，三号矿床西段主要矿产为磁铁矿，伴生锌矿产。根据实际选矿生产工艺流程及选别指标，矿区矿石可选性能较好。属水文地质条件简单、工程地质和环境地质条件中等的矿床。

本次核实工作主要对三（东、西段）、十号西段矿床的矿体进行圈定估算核实，对矿山尚未动用的一、六号矿床和盲矿床资源储量进行了估算。经本次核实矿区累计查明各类资源总量为12674.74万吨，累计消耗2660.94万吨，至2010年3月31日止保有各类资源总量为10013.8万吨，硫矿石资源量为2682.66万吨；锌金属量为65.26万吨；铜金属量为27.12万吨；磷矿石资源量为530.6万吨；铁矿石量为1102.48万吨；另伴生有金、银、钴、铟、锗元素。

矿山在今后的生产经营过程中，需要加强生产探矿工作，采用先进的采矿工艺，努力提高回采率，降低贫化率，对伴生矿产的综合回收需做进一步的技术研究工作，使矿产资源达到充分有效利用，避免矿产资源的浪费。同时加强生态环境的保护，促进矿产资源开发与环境保护协调发展。

# 1 前言

1．1概况

内蒙古齐华矿业有限责任公司为了解企业资产状况，主要是其矿产资源，为企业上市融资提供依据，需进行资源储量核实工作。委托河南省地质矿产勘查开发局地球物理勘查队，承担《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口硫铁多金属矿区资源储量核实报告》的编制工作，要求于2010年5月初完成核实报告的编制，评审、备案工作，并签订了资源储量核实报告编制合同书。

1．1．1 核实目的与任务：

主要目的是对采矿证范围内的一、三、六、十号矿床及盲矿床资源储量进行核实，为企业上市融资提供依据。

主要任务是在以往地质成果资料的基础上，结合矿山现有的探采地质资料，进行资源储量核实，核实累计查明资源储量、动用资源储量、保有资源储量、采矿回收率、采矿贫化率、选矿回收率、矿山生产经营及经济效益情况等，并对资源储量的变化进行探采对比。

1．1．2 依据地质资料

（1）《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2002）

（2）《硫铁矿地质勘查规范》（DZ/T0210-2002）

（3）《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》（DZ/T0214-2002）

（4）《固体矿产资源/储量分类》（GB/T17766-1999）

(5)《固体矿产勘查/闭坑地质报告编写规范》（DE/T0033-2002）

(6)《固体矿产资源储量核实报告编写规定》国土资发[2007]26号

(7)关于全面实施《固体矿产资源/储量分类》国家标准和勘查规范有关事项的通知（国土资发[2007]68号）

(8)内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口矿区资源储量核实报告编制委托书。

(9)内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口矿区采矿许可证

(10)《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口硫铁矿多金属矿区资源储量核实报告》，由中化地质矿山总局内蒙古地质勘查院2004年4月编制，国土资源部矿产资源储量评审中心评审（国土资矿评储字[2005]149号），国土资源部备案（国土资储备字[2006]51号）。

(11)《内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口矿区十号矿床（西段）地质详查报告》，由内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院2005年11月编制。

(12)《内蒙古自治区乌拉特后旗齐华矿业有限责任公司2008年矿产资源储量检测年度报告》

(13)《内蒙古自治区乌拉特后旗齐华矿业有限责任公司2009年矿产资源储量检测年度报告》

(14)内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口硫铁矿提供的探采工程、选矿工艺指标、生产经营资料。

1．1．3 矿区位置、交通及自然地理和经济状况

矿区位于内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇北西1.5km处，隶属于乌拉特后旗呼和温都尔镇所辖，其地理坐标为：

东经：106°45′09″—106°47′40″

北纬：40°57′48″—40°59′15″

矿区距陕坝镇30km，由柏油公路相通，距包兰铁路线临河车站64 km，临策铁路通过矿区，并设有站点，交通十分方便（见图1）。

矿区属中温带干旱气候区，以寒冷干燥的大陆性气候为特征，区内最高气温37.4℃，最低气温-33.1℃，年平均气温7.2℃，年降雨量56.3-235.4毫米，年平均降雨量136.6毫米，降雨多集中在7-9月份，年蒸发量1917.3-2336.0毫米，年平均蒸发量2069.6毫米。区内主导风向为西北风，夏季多东北风，最大风速为29.2米/秒，封冻期从10月—翌年4月，最大冻土深度127厘米，矿区地震动峰值加速度0.1g。

矿区地处狼山中段与河套平原接壤，北部为阴山山脉，狼山中段南缘，属剥蚀构造山区，低中山地形，山脚标高1050-1060米，山顶标高1170-1390米，一般高差为80-150米。

矿区附近工业企业主要有东升庙硫多金属矿、霍各乞铜矿、旗水泥厂、皮毛加工厂等，矿区周围属半农半牧区，南邻河套平原，农业及商品经济较为发达，劳动力资源丰富，有利于矿区生产发展。

1．1．4 矿业权设置情况

该矿权于2007年6月2 9日由内蒙古自治区国土资源厅颁发了采矿许可证。采矿许可证号：1500000710397；采矿权人：内蒙古齐华矿业有限责任公司；矿山名称：内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口硫铁矿；经济类型：有限责任公司；开采矿种：铁矿、硫矿；开采方式：地下开采；生产规模：120万吨/年；矿区面积2.8169 平方千米；有效期：10年，自2007年6月至2017年6月。

矿山共分南、北两个矿带，总面积为 2.8169平方千米，采矿许可证起止边界拐点坐标及开采标高分别为：

南采区

点号	X坐标	     Y坐标	      点号	   X坐标	       Y坐标

1	 4537807.00  36396203.00    6      4537930.00  36398610.00

2	 4537900.00  36396750.00    7      4537380.00  36397940.00

3	 4538190.00  36397950.00    8      4537380.00  36397150.00

4	 4538500.00  36398130.00    9      4537313.00  36396196.00

5 4538200.00	 36398600.00      开采标高：从1270m至750m标高

北采区

点号	 X坐标	   Y坐标	      点号	  X坐标	      Y坐标

1	 4538650.00  36395000.00   6     4539845.00	 36398289.00

2	 4538780.00  36395000.00   7     4539475.00   36398284.00

3	 4539320.00  36396250.00   8     4539490.00	 36398540.00

4	 4539450.00  36398190.00   9     4539170.00   36398170.00

5  4539950.00  36397720.00    开采标高：从1270m至750m标高

矿区共有18个拐点圈定，本次核实范围与采矿证划定范围完全重合（见图2）。

坐标系统采用54北京坐标系，高程为56黄海海拔高程。

1．2 以往地质工作概况

该矿由内蒙古冶金地质勘探公司五一一队于一九五八年发现，随后对该矿区各个矿床作了不同程度的地质工作，并于一九七O年十二月提交了《内蒙古自治区潮格旗炭窑口多金属矿区普查评价报告》。

一九七三年七月三十日，内蒙古自治区冶金地质勘探公司五一一队提交了《内蒙古自治区潮格旗炭窑口硫铁矿多金属矿区三号矿床东段勘探报告》，审批单位为：内蒙古自治区冶金工业局，审批日期为：1973年8月29日，审批文号：内革冶计字（73）442号。批准的铜储量B级2.32万吨，C级4.98万吨，D级14.36万吨；锌储量：B级3.4万吨,C级10.8万吨，D级21万吨；硫铁矿矿石储量：B级1072万吨，C级2255万吨，D级3925万吨；完成了1/2千地形地质测量4平方千米，钻探27400米,槽探12000立方米，坑探1200米，属本次核实范围。

1975年12月五一一队提交了《内蒙古自治区潮格旗炭窑口硫铁矿多金属矿区三号矿床东段勘探报告（补充勘探）》内蒙古冶金工业局于1976年11月26日对该报告进行了审批，批准文号为（内冶计字[77]388号）。批准的工业加远景储量铜22.77万吨（0.74%），锌34.35万吨（2.17%），硫铁矿7133.8万吨（23.32%），属本次核实范围。

一九七八年由内蒙古一O八地质队对一号矿床进行了详细普查，于一九八O年六月提交《内蒙古自治区巴盟潮格旗炭窑口磷硫多金属矿区一号磷铜锌矿床详细普查地质报告》。一九八一年通过内蒙古自治区地质局的审查，批准文号为内地地字（81）第462号。批准的磷矿石C+D级530.6万吨，折算标矿148.8万吨，铅C+D级2.53万吨，硫矿石C+D级264.2万吨，折算标矿103.9万吨，银C+D级194.1吨，铜C级0.26万吨,锌C级1.17万吨，完成工作量钻探4190米，坑道测量500米。批文中说明铜D级矿石量634.7万吨，金属量67034吨，锌D级矿石量839.1万吨，金属量312440吨，属本次核实范围。

1978年中国有色金属工业总公司内蒙古地勘公司第一队提交了《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口多金属矿区十号矿床西段普查评价报告》，审批单位为内蒙有色地勘局，批准文号为中色内地地字（87）第121号。批准D级锌硫矿石849.37万吨，完成工作量钻探11孔3698.02米，槽探600立方米，1/2千地形地质测量1.2平方千米，属本次核实范围。

内蒙古化工地质队于1991-1992年在原批准勘探报告的范围内对1205-1000米标高开展补充地质工作，并于1993年12月提交了《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口多金属硫铁矿区深部三、六号矿床补充储量报告》，该报告于一九九四年三月三十日由化学工业部地质矿山局审查批准。

2004年4月内蒙古齐华矿业有限责任公司委托中化地质矿山总局内蒙古地质勘查院编制提交了《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口硫铁矿区资源储量核实报告》（本文以下简称原核实报告），评审单位为国土资源部矿产资源储量评审中心，评审意见书文号为国土资矿评储字[2005]149号；备案机关为中华人民共和国国土资源部，备案文号为国土资储备字[2006]51号。截止2003年12月31日批准资源储量硫铁矿石（B+C+D级）2962万吨（平均品位21.46-23.29%）；共生锌金属量（B+C+D级）

图2      矿区范围及资源储量估算范围叠合图

300300吨（平均品位1.90%），铜金属量（B+C+D级）141800吨（平均品位0.74-0.93%）；磷矿石量（C+D级）531万吨（平均品位8.88%）。原核实报告利用1993年12月提交的《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口多金属硫铁矿区深部三、六号矿床补充储量报告》及矿山实际采掘资料，综合编制而成。是本次核实工作的主要依据资料。

2005年11月内蒙古齐华矿业有限责任公司委托内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院编制提交的《内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口矿区十号矿床（西段）地质详查报告》，完成工作量钻探1872.18米，属本次核实范围开采对象，是本次核实工作的重要依据资料。

2008年内蒙古齐华矿业有限责任公司委托包钢勘察测绘研究院编制提交了《内蒙古自治区乌拉特后旗齐华矿业有限责任公司2008年矿产资源储量检测年度报告》。

2009年内蒙古齐华矿业有限责任公司委托包钢勘察测绘研究院编制提交了《内蒙古自治区乌拉特后旗齐华矿业有限责任公司2009年矿产资源储量检测年度报告》。

总之，前人在炭窑口矿区先后进行了大量的地质勘查工作，为本次资源储量核实工作提供了充分的地质资料，经统计核实区以往完成勘查工作量见表1。

表1               核实区以往完成主要勘查工作量一览表

| 施工时间 | 工 程 名 称 |  | 单 位 | 工程量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1960—1980 | 一、钻探 | 1、钻孔数量 | 个 | 198 |  |
|  |  | 2、工程量 | m | 64829.73 |  |
| 1959—1980 | 二、浅井 | 1、浅井数量 | 个 | 22 |  |
|  |  | 2、工程量 | m | 282.8 |  |
| 1959—1975 | 三、坑探 | 1、坑探数量 | 个 | 22 |  |
|  |  | 2、工程量 | m | 4516 |  |
| 1959—1973 | 四、槽探 | 工程量 | m3 | 25968 |  |

- 表2                     核实区以往完成钻探工作质量统计表

| 开孔角度 | 开孔方位 | 见矿钻孔弯曲 |  | 出矿钻孔弯曲 |  | 偏离勘探线距离 | 各矿体岩心采 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| °′″ | °′″ | 倾角 | 方位角 | 倾角 | 方位角 | （所占百分比） | 取率（%） |
| 90 00 00 | 0 | 89° 30′ | 0 | 89° 25′ | 0 | ≤5m、73% | ≥85%占87% |
| 88 00 00 | 1625353 | 86° -82° | 161-168 | 85°-80° | 161-169 | 5-10m、10% | 70-85%占12% |
| 85 00 00 | 1624343 | 86° -69° | 161-169 | 87-70 | 161-170 | 10-20m8% | ＜70%占1% |
|  |  |  |  |  |  | ＞20m、9% |  |

1．3 矿山设计、开采和资源利用情况

该矿山2007年6月依法取得采矿权，但矿山已有近40年的开采历史，自上世纪70年代初就有多家小矿在矿床浅部进行小规模开采，具不完全统计1220米标高以上消耗资源储量189万吨。1998年矿山进行一步工程建设，建设规模采矿45万吨、选矿40万吨，于1984年10月建成投产。

1995年12月28号进行一期二步工程建设，到1998年基本建成120万吨选厂、采矿基建工程基本完成，但未启动。2002年由山东顺达、北金两集团公司重组收购了炭窑口硫铁矿，改为内蒙古齐华矿业有限责任公司。开采方式为地下开采，开拓方式平硐、斜井，采矿方法为无底柱分段崩落法和浅孔留矿法。

齐华公司收购该矿山后，经改造80万吨和40万吨两个选厂，到2008年选矿能力已达120万吨，但采矿能力尚未达到选矿设计要求，齐华矿业有限责任公司炭窑口硫铁矿自2004年起历年采出矿量（见表3）。

矿山新建22万吨硫酸厂一座，40万吨复合肥厂一座。矿山目前仅对三号矿床东段18线至15线和十号矿床西段34线至24线进行探采作业，开采深度分别为1055米和1150米，一号矿床、六号矿床等地段尚未进行开采作业。据统计2007年矿山投入的探采坑道工程为8157.3米，2008年为8610.4米，在三号矿床东段1055米中段以上地段和十号矿床西段1150米中段的地质情况进行了充分揭露。

| 表3 齐华矿业有限责任公司炭窑口硫铁矿历年生产矿量统计表（04—09） |  |
| --- | --- |
| 年份 | 采出矿量（t） |
| 2004 | 331262 |
| 2005 | 528152 |
| 2006 | 637884 |
| 2007 | 682637 |
| 2008 | 654800 |
| 2009 | 705000 |
| 合计 | 3539735 |

2004年后至本次核实截止日期内共采出矿石量353.97万吨，其中铜硫矿石量为194.6万吨, 平均品位铜为0.55%，硫为16.63%，铜金属量10703.15吨；锌硫矿石量为59.64万吨, 平均品位锌为2.26%，硫为14.89%，锌金属量13477.81吨；硫矿石量为99.73万吨,硫平均品位20%。矿山矿石回采率为73.38%，矿石贫化率12.95%，入选矿石平均品位Zn：2.26%，S：20%，Cu：0.55%，选矿回收率Zn：82.66%，S：84.93%，Cu：74.3%。

原核实报告分列了矿区资源储量汇总表，表中显示核实保有资源总量为7023万吨；而本次核实资源总量（保有+消耗）为12674.74万吨，消耗资源总量为2660.94万吨(包括1155标高以上的消耗量1451.71万吨)，本次保有10013.8万吨，矿石总量变化较大，主要原因有本次核实新增加了三号矿床西段的磁铁矿、伴生锌矿的资源储量1131.48万吨；其次，原核实报告没有统计1980年内蒙古108地质队提交的《内蒙古自治区巴盟潮格旗炭窑口磷硫多金属矿区一号磷铜锌矿床详细普查地质报告》中铜、锌D级矿石量。报告中其资源总量为1473.8万吨，本次核实为1254万吨。

对比分析说明核实区内目前矿产资源开发地段矿床矿体变化不大，前人在该矿区的工作较为细致，所提供的地质资料经矿山实际生产验证，可信程度较高。

1．4 本次核实地质工作情况

我队接受委托后，立即派出工作小组到矿山现场，收集矿山已有的生产探采资料，并实地检查验收了矿山的工程测量控制点、坑道编录、采样、化验工作成果资料；同时室内主要对炭窑口硫铁矿以往地质资料和工作成果整理，主要有2004年的矿区资源储量核实报告，一号矿床原详细普查报告资料，矿山近两年的年度检测报告等。总之，本次工作收集资料较为齐全，核实工程测量、地质编录、采样等工作基本满足规范要求，试验、化验样内、外验误差均在规范允许范围内，质量合格。矿区自2004年来完成生产勘探及采矿工程量详见表4。

表4          矿区2004年来完成探采工程量统计表

| 年份 | 04年 | 05年 | 06年 | 07年 | 08年 | 09年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开拓（m） | 2476 | 3073.2 | 4283 | 2050.8 | 1058.2 | 1650.5 | 14591.7 |
| 采准（m） | 5897.5 | 6788 | 6484.8 | 10045.9 | 7609.5 | 5085.7 | 41911.4 |
| 切割（m） | 1212 | 985.7 | 1032.3 | 1483.5 | 1036 | 1790.3 | 7539.8 |
| 小计 | 9585.5 | 10846.9 | 11800.1 | 13580.2 | 9703.7 | 8526.5 | 64042.9 |
| 钻探（m） | 1872.18 |  |  |  |  |  | 1872.18 |
| 样品测试 （件） | 878 |  |  |  |  |  | 878 |

本次工作主要依据中化地质矿山总局内蒙古地质勘查院编制《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口硫铁矿区资源储量核实报告》，该报告为矿区最近的经正式评审备案的报告，本次核实范围与其完全重合。本次核实主要通过对矿山生产实际揭露矿床地质情况了解及对矿山的生产勘查等资料的综合研究，重新圈定矿体并进行估算，与原核实报告资料进行对比，以达本次工作的目的。本次室内工作主要完成了以下几项工作：

（1）对矿山提供的各生产中段探采工程平面图，依据所能收集到的单工程样品基本分析结果，在平面图上重新圈定矿体；

（2）对三号矿床东段核实是利用矿山已有的探采工程对原核实报告中所附综合剖面图进行修正，对矿体进行重新圈定与连接，同时修正原核实报告中所附各矿体的垂直纵投影图，依据工程对矿床矿体的控制程度和矿床总体的勘探类型，对其进行资源储量级别的划分，在平剖面图和垂直纵投影图上标示出采空区的分布；

（3）对十号矿床西段利用已有的勘查和探采工程资料，重新圈定矿体，采用垂直断面法进行资源储量估算；

（4）对三号矿体西段利用已有的勘查和探采工程资料以及新增的勘查和探采资料进行矿体圈定，采用垂直断面法进行资源量核查；

（5）编制单工程平均厚度和品位计算表格，最后依据对矿床矿体重新圈定的图件，投入矿床矿体各块段计算工作及相关表格的汇总工作；

（6）对一号矿床结合1980年内蒙古108地质队提交的《内蒙古自治区巴盟潮格旗炭窑口磷硫多金属矿区一号磷铜锌矿床详细普查地质报告》进行了核算，使其资源总量更加符合实际。

（7）对矿山没有进行开采作业的六号矿床、盲矿床资源量进行了验算，验算结果与原核实报告相符，故本次核实引用原核实报告的成果资料。

# 2 工作区地质

2．1  区域地质

矿区所处大地构造位置为华北地台北缘，内蒙古地轴西段狼山复背斜，炭窑口矿区位于背斜南翼。

2．1．1 地层

主要地层有太古代五台群（Ar）、元古界渣尔泰山群（狼山群）。

太古代五台群（Ar）：分布于西狼山—宝格太庙—玻璃庙一带。主要由黑云母斜长片麻岩、角闪斜长片麻岩及混合岩组成，有伟晶岩岩脉、角闪岩脉强烈注入，并剧烈褶皱，物质成份变化很大，为一套极为复杂的深变质岩系，难以辨认和恢复原岩面貌系。

元古界渣尔泰山群（狼山群）：分布于狼山南北两侧，组成狼山扇形复背斜两翼，北翼较南翼出露广，原岩建造类型总体的属正常沉积的砂砾岩—炭质粉砂质泥岩—碳酸盐建造。硫多金属矿床产于特定的海浸层位中上部的炭质泥岩和碳酸盐建造中。

2．1．2岩浆岩

本区岩浆岩出露广泛，特别是海西期花岗岩（r）分布在矿区北部广大地区，呈不规则状产出。除此之外，还有一些角闪岩、辉长岩、闪长岩、石英斑岩、石英闪长斑岩、花岗闪长岩、伟晶岩、石英脉等，呈脉状侵入新老地层中，因其与成矿关系不大，不多叙述。

2．1．3构造

本区大地构造单元属华北地台北缘内蒙古地轴西段，狼山复背斜南翼。多次构造运动形成了本区复杂褶皱和断裂构造，狼山南缘为山前深大断裂F1，其北侧为狼山复背斜轴迹通过位置，走向北东—南西向，北翼由渣尔泰山群地层组成，南翼向北倒转，由渣尔泰山群及其上覆地层石炭二叠系、侏罗系、白垩系、第三系地层组成。

山前大断裂F1为正断层。它使狼山南缘下降成为河套平原，高山平原界限截然，断层延长数十公里至区外，走向南西，倾向南东，倾角50°—70°，断层时代为第三纪末和第四纪初。

2．1．4区域变质作用

本区区域变质作用对成矿有两方面的意义，一是对产于渣尔泰山群地层中多金属硫铁矿而言，变质作用使得先沉积成矿的硫多金属元素进一步活化、迁移、富集，重结晶作用使有用矿物颗粒增大从而有利于选冶，矿体中随处可见的金属硫化物细脉就是变质热液作用的产物。二是大理岩、石墨、石榴石等矿产本身就是变质作用的产物。

2．2 矿区地质

2．2．1  地层

炭窑口矿区位于狼山扇形复背斜南翼，以渣尔泰山群地层分布最广，其岩性、产状对矿床有直接控制作用。

渣尔泰山群地层为一套浅海相地槽型沉积，经区域变质而成为石英岩，云母片岩、千枚状片岩。炭质板岩、石灰岩等地层组成了矿区主要地层，总厚大于3400米，岩层走向北东70°，倾向北西，倾角一般为55°左右，呈单斜状产出。根据实际出露情况共分四组：

第一组（Pt1）：为片岩片麻岩组；分布于矿区南部背斜轴部一带，厚度大于350米。

第二组（Pt2）：为片岩夹有石灰岩，炭质板岩、该组在本区发育最好，为本区含矿岩性，一、三、五、六号矿床，分布于其中，共分四个亚组，总厚大于900米。第一亚组（Pt12）：为一号矿床；第二亚组（Pt22）为三号矿床；第三亚组（Pt32）为六号矿床赋存层位，第四亚组（Pt42）在泥灰岩中见有星散状晶形完好的FeS2。

第三组（Pt3）：为石英岩，位于矿区中部，以厚层石英为主，并夹有薄层的千枚状片岩，在石英岩中有波浪，该组厚300—500米。

第四组（Pt4）：分布于矿区北部，上部岩石因花岗岩侵入而产生混合作用，分为二个亚组，总厚大于600米。

第一亚组（Pt14）：中部为石灰岩、炭质板岩互层带为十号矿床层位。

第二亚组（Pt24）：中部为石灰岩、炭质板岩互层带为九号矿床层位。

2．2．2 构造

（1）褶皱构造：由于矿床分布受地层岩性控制明显，因此，矿区的褶皱构造对矿床有一定的影响。

矿区为一向东倾斜的倒转背斜构造，背斜南翼发生倒转，其南翼因受山前断裂带的影响和侏罗~白垩系地层复盖，未全部出露地表。矿床均分布在背斜的北翼，岩层走向N70°E，倾向北西，倾角平均55°，但在矿区西部因受断层影响，使三、五号矿床地表向南东倾斜，但到深部仍向北西倾斜。

（2）断裂构造：其表现特点呈带群分布，延走向分枝复合现象；延倾向常呈叠互状构造。

现就明显的断层，按其互相切割关系，大致分为四组，由老至新分述如下：

①走向N55—77°东，倾向南东，倾角70—80°逆断层组。集中分布成两带，一是一、五号矿床底板及矿带内；二是在矿区中部石英岩中该组断层普遍为上盘向北东方向推移，断距大小不等对矿床有直接影响。

②走向北东60—70°东，倾向北西，倾角50—60°的逆断层组。分布在三号矿床顶板及其附近，该组断层在本区最发育，沿走向有分枝复合现象，倾向有陡缓的变化，对矿床影响较大。如F10、F15。

③走向北10—55°西，倾向南西或北东，倾角63°左右的断层组，该组断层破碎带宽1—5米左右，有两组闪长岩脉充填，一种具有片理，平行断层面，表现较明显的有：F2、F3、F4、F6等断层。

④北55°东断层组。发育在侏罗-白垩系地层与渣尔泰山群地层接触处。即F7断层以狼山扇形复背斜与河套平原接触处，即山前正断层，为本区最新构造断裂。

2．2．3 岩浆岩

矿区内岩浆岩的种类较多，分布于五台系及渣尔泰山群地层中，其它地层未发现。据其穿插关系，由老到新有以下几种：

（1）角闪片岩：主要出露黑白山南和矿区东北部。

（2）花岗岩：属海西期花岗岩：分布矿区西部和北部。

（3）石英斑岩类：主要分布在一、三、五号矿床内部，呈脉状产出。

（4）闪长岩类：矿区内分布较普遍，但集中分布一、三、五号矿床附近。

（5）石英脉：矿区内分布较广，一般呈小细脉，产状出露形态，规模小，局部含FeS2、CuFeS2较富。

2．2．4 变质岩与围岩蚀变

矿区含矿岩系的变质岩有大理岩、石墨片岩类、云母片岩类、石英变粒岩类、角闪岩类等，变质作用以区域变质作用为主，含矿岩系中的矿石组分在区域变质作用中发生重结晶—变晶作用，它使原有的微粒金属矿物重结晶增大，由微粒向细粒转化，直至出现变斑晶，伴随变质作用有一定程度的分异作用，于是在易发生形变的熔矿岩层内，产生了细脉浸染状矿石，使品位变富。

矿区内围岩蚀变不发育，分不出蚀变带，主要蚀变作用有绢云母化、硅化、碳酸盐化、黑云母化。

2．2．5矿床成因及找矿标志

关于矿床的成因主要存在两种认识；一种看法认为属“岩浆热液成因”，另一种认为属“沉积变质成因”通过在本区工作我们比较偏于后一种认识，即“沉积变质成因”其理由如下：

（1）矿床沿一定层位赋存，各矿体明显受岩性控制：

①各矿床均赋存在渣尔泰山群中，其中以渣尔泰山群第二组含矿性最好，远景最大，第四组含矿性次之，目前已发现具有工业价值的矿体，尚需进一步扩大远景，在区域上形成带状分布，构成狼山有色金属成矿带。

②矿区内各矿体严格受含矿层控制，均赋存在石灰岩及炭质板岩中，如三号矿床，铜、硫矿体赋存在石灰岩中，锌矿体赋存在炭质板岩中，同时铜、锌、硫三元素垂直层理分布上为锌、铜、硫顺序。

③各矿体呈层状、似层状或透镜状，其产状、规模、形态变化常随含矿层变化而变化。

④矿石具明显的条带状构造。

（2）矿床明显受变质作用：

①矿床随区域褶皱而褶皱，各矿体中条带状矿石具有明显褶皱现象。

②矿石中角砾状构造明显，黄铁矿具普遍压碎现象，并表现了重结晶作用。

③矿石中各矿物的生成及结构、构造均表现出热液作用的特点，这些现象的产生可能为变质过程的再造作用结果。

本区的找矿标志，地表以硫化物铁帽为主要找矿标志。

2．3 矿体（层）特征

矿区发现六个矿床，分别分布在渣尔泰山群地层中第二组和第四组内，故形成了南北两个矿带

（1）南矿带分南北两个含矿层。南层东段：为一号矿床；西段：为五号矿床；北层：三号矿床东段、六号矿床。

（2）北矿带：也分南北两层，北层：九号矿床；南层为十号矿床。

各矿床按工业类型又划分为37个矿体详见主要矿体特征一览表（见

表5）

三号矿床东段（S：伴生Cu、Zn元素）（包括六号矿床、盲矿床），长1750米，平均厚44米，走向N70°E，倾向北西，倾角56°，是矿区规模最大、成矿最好的主要矿床，有五个含矿层位：17个矿体：

①S含Cu（CuS矿体）5个CuS-1、CuS-2、CuS-4、CuS-5、CuS-6，以CuS-1规模最大，占CuS矿体80%。

②S含Zn（ZnS矿体）7个：ZnS-1、ZnS-2、、ZnS-3、ZnS-4、ZnS-5、ZnS-6、ZnS-9。

③S矿体5个：S-1、S-2、S-3、S-4、S-5，其中S-1规模最大。

矿床内发育有沿走向的逆断层，编号为F10和F15号断层，对矿床矿体具控制作用。

六号矿床和盲矿床位于三号矿床上盘，其中盲矿床由2个铜矿体组成，六号矿床4个铜矿体和2个锌矿体组成。

| 矿床编号 | 矿体编号 | 矿体 位置 (线间) | 矿体规模（m） |  |  |  |  | 矿体 形态 | 赋存 位置 | 品位（%） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 长度 | 厚度 |  |  | 控制最大深度 |  |  | Cu | Zn | S |
|  |  |  |  | 最大 | 最小 | 平均 |  |  |  |  |  |  |
| 三 号矿床东段 | CuS-1 | 18-15 | 1750 | 18.00 | 1.00 | 5.70 | 500 | 层状、 似层状 | PtLn23 | 0.73 |  | 20.38 |
|  | CuS-2 | 10-1 | 600 | 10.00 | 1.20 | 5.46 | 400 | 似层状 透镜状 | PtLn23 | 0.63 |  | 24.78 |
|  | CuS-4 | 6-8 | 200 |  |  | 1.60 |  | 小透镜体 | PtLn23 | 0.79 |  | 24.63 |
|  | CuS-5 | 1-10 | 600 | 18.00 | 1.50 | 5.43 | 400 | 透镜状 | 北叉 | 0.59 |  | 25.96 |
|  | CuS-6 | 1 | 100 |  |  | 1.00 |  | 小透镜体 |  | 0.58 |  | 29.28 |
|  | ZnS-1 | 9-15 | 430 | 4.20 | 1.00 | 2.40 | 500 | 似层状 | PtLn23 |  | 2.77 | 13.64 |
|  | ZnS-2 | 9-15 5-12 | 350 1000 | 9.00 | 1.40 | 3.88 | 500 | 似层状 透镜状 | PtLn23 |  | 3.55 | 16.68 |
|  | ZnS-3 | 4-18 | 600 | 10.00 | 1.20 | 5.20 | 500 | 似层状 | PtLn23 |  | 1.15 | 13.45 |
|  | ZnS-4 | 2-18 | 900 | 13.60 | 1.00 | 6.83 | 400 | 似层状 | PtLn23 |  | 1.39 | 16.93 |
|  | ZnS-5 | 2-7 | 600 | 8.50 | 1.30 | 3.38 | 300 | 似层状 | PtLn23 |  | 2.43 | 11.77 |
|  | ZnS-6 | 2-7 | 500 | 10.00 | 1.10 | 4.50 |  | 小透镜体 | 北叉 |  | 1.41 | 18.92 |
|  | ZnS-9 | 2-18 | 800 | 8.90 | 1.00 | 2.70 | 500 | 似层状 | PtLn23 |  | 1.70 | 17.81 |
|  | S-1 | 18-15 | 1770 | 10.50 | 1.00 | 4.72 | 500 | 层状 | PtLn23 |  |  | 26.26 |
|  | S-2 | 7-15 7-18 | 400 1330 | 22.00 9.70 | 1.00 1.00 | 5.64 | 500 | 分东西 两段 | PtLn23 |  |  | 22.20 |
|  | S-3 | 0-14 9-15 | 800 350 | 17.40 10.50 | 1.40 1.10 | 4.98 | 500 | 分东西 两段 | PtLn23 |  |  | 22.96 |
|  | S-4 | 0-18 | 800 | 21.00 | 1.00 | 6.90 | 500 | 层状 | PtLn23 |  |  | 23.19 |
|  | S-5 | 2-7 | 650 | 33.00 | 1.00 | 17.82 | 500 | 层状 | 北叉 |  |  | 25.36 |
| 六号矿床 | Cu-1 | 0-13 | 765 | 16.00 | 1.00 | 7.28 | 500 | 似层状 | PtLn24 | 0.84 |  |  |
|  | Cu-2 | 0-13 | 658 | 18.00 | 1.50 | 4.49 | 500 | 薄层状 | PtLn24 | 1.11 |  |  |
|  | Cu-3 | 13 | 200 |  |  | 2.15 |  | 透镜状 |  | 0.52 |  |  |
|  | Cu-4 | 13 | 200 |  |  | 6.20 |  | 透镜状 |  | 1.00 |  |  |
|  | Zn-1 |  |  |  |  |  |  | 透镜状 | PtLn22 |  |  |  |
|  | Zn-2 |  |  |  |  |  |  | 透镜状 |  |  |  |  |
| 盲 矿 床 | Cu-1 | 11-13 | 200 | 12.00 | 1.40 | 5.76 | 430 | 薄层状 | PtLn23 | 0.57 |  |  |
|  | Cu-2 | 11-13 | 200 | 12.00 | 1.40 | 6.20 | 280 | 透镜状 | PtLn23 | 1.13 |  |  |

表5                       主要矿体特征一览表

续表5

| 矿床编号 | 矿体编号 | 矿体规模（m） |  |  |  |  |  | 赋存位置 | 品位（%） |  |  |  | 倾角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长度 | 厚度 |  |  | 控制最大深度 | 矿体形态 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 最大 | 最小 | 平均 |  |  |  | Cu | Zn |  | P2O5 |  |
| 一号矿床 | CuP-1 | 1540 | 10.29 | 0.95 | 2.65 | 778 | 层状 | PtLn22 | 0.99 |  |  | 8.29 | 50-70° |
|  | Zn-1 | 700 | 9.33 | 0.98 | 2 | 778 | 层状 | PtLn22 |  | 5.45 |  |  |  |
|  | Zn-2 | 东段 | 6.67 | 0.71 | 4.59 | 338 | 层状 | PtLn22 |  | 1.75 |  |  | 55-67° |
|  |  | 560 |  |  |  |  | 似层状 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西段 | 9 | 0.64 | 6.27 | 550 | 层状 |  |  |  |  |  | 55-67° |
|  |  | 400 |  |  |  |  | 似层状 |  |  |  |  |  |  |
|  | Zn-3 | 东段 | 12.68 | 0.84 | 3.14 | 558 | 层状 |  |  | 1.31 |  |  | 55-68° |
|  |  | 600 |  |  |  |  | 似层状 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 西段 | 12.45 | 1.62 | 5.11 | 440 | 层状 | PtLn23 |  | 1.3 |  |  | 55-67° |
|  |  | 350 |  |  |  |  | 似层状 |  |  |  |  |  |  |
| 十 号矿床西段 | S-1 | 584 | 19.9 | 0.83 | 3.77 | 240 | 透镜状 | PtLn24 | 15.49 |  | 0.52 |  | 53-67° |
|  | S-2 | 450 | 14.45 | 1.66 | 5.58 | 314 | 似层状透镜状 | PtLn24 | 19.86 |  | 0.52 |  | 50-68° |
|  | S-3 | 430 | 11.21 | 1.66 | 2.14 | 290 | 似层状透镜状 | PtLn24 | 24.26 |  | 0.5 |  | 48-67° |
|  | S-4 | 西200、东段100 | 37.7 | 3.32 | 8.5 | 152 | 似层状透镜状 | PtLn24 | 25.28 |  |  |  | 37-58° |
|  | ZnS-1 | 537 | 20.05 | 0.91 | 6.7 | 320 | 似层状透镜状 | PtLn24 | 20.06 |  | 1.81 |  | 49-67° |
|  | ZnS-2 | 454 | 19.2 | 1.9 | 5.33 | 377 | 似层状透镜状 | PtLn24 | 19.47 |  | 1.33 |  | 55-67° |
|  | ZnS-3 | 344 | 36.21 | 3.16 | 8.35 | 289 | 似层状透镜状 | PtLn24 | 18.89 |  | 1.64 |  | 51-67° |
|  | ZnS-4 | 315 | 13.54 | 7.61 | 8.4 | 136 | 似层状透镜状 | PtLn24 | 13.15 |  | 2.72 |  | 46-55° |
| 三 号矿床西段 | Fe-1 | 400 | 8.00 | 1.29 | 4.27 |  | 层状 似层状 | PtLn24 | 16.21 |  | 4.52 |  | 49° |
|  | Fe-2 | 600 | 6.69 | 1.41 | 4.04 |  | 层状 似层状 | PtLn24 | 15.97 |  | 4.80 |  | 48° |

一号矿床：长约1700米，平均厚度43米，地表有铜磷矿层出露，矿床矿体延伸较大，分为两个含矿层，即上铜磷层和锌矿层，上铜磷层又分为磷铜矿层、铜磷矿层。

十号矿床：位于北矿带南矿层，主要含矿岩性由灰岩、炭质板岩、炭质千枚状片岩组成，矿体呈似层状，东西延长800米，走向近东西向，倾向北北东，倾角45°—50°，含矿层平均厚度24.5米，矿体沿走向不连续，有六个含矿层位，即六个矿体，单S矿体三个，S-1、S-2、S-3，S含Zn矿体三个，ZnS-1、ZnS-2、ZnS-3。矿体大多呈似层状和透镜状，经矿山生产勘探，矿床矿体已达到有效控制。

三号矿床西段：位于 28号勘探线以西至22线，有两含矿层位：Fe-1、Fe-2，与三号矿床东段以炭窑口沟为界。沿走向延伸400米左右，伴生有锌矿。矿体呈层状、似层状，倾向北西，倾角49°左右。为本次新核实的矿床。

九号、十号矿床东段，在地表露头氧化地段，各施工一个钻孔，有Zn、S矿化，矿床有待进一步工作。

五号矿床由于种种原因已经被划出核实区范围，故也不在本次工作的范围之内。

本次储量核实工作所依据资料为2004年4月中化内蒙地质勘察总院编制的《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窖口硫铁矿多金属矿区资源储量核实报告》及其附图、附表。采用实地调查、探采对比研究等工作方法，对委托书规定范围内一、三（东、西段）、六号矿床及盲矿床和十号矿床西段进行了储量核实计算工作，其中三（东、西段）、十号矿床西段是本次资源储量核实工作的重点。

2．4矿石质量

2．4．1矿石物质组成

（1）矿物成份

区内矿石的矿物组合为：黄铁矿—黄铜矿—石灰岩—（炭质板岩）型矿石（铜矿石主要类型）；黄铁矿—闪锌矿—方铅矿—炭质板岩型矿石（锌铅矿石主要类型）；黄铁矿—闪锌矿—炭质板岩型矿石（锌矿石主要类型）；各类矿石的矿物成份分述如下：

  - 黄铁矿—黄铜矿—石灰岩—（炭质板岩）型

该类矿石矿物主要为黄铜矿、黄铁矿与铅锌矿体接触部位常含有方铅矿、闪锌矿、次要矿物磁铁矿；主要脉石矿物为方解石、石英、绿泥石、重晶石。

②黄铁矿—闪锌矿—方铅矿—炭质板岩型矿石

该类矿石矿物主要为黄铁矿、闪锌矿、方铅矿、次为要磁铁矿，主要脉石矿物为方解石、石英、绿泥石、重晶石、炭质、泥质成份。

③黄铁矿—闪锌矿—炭质板岩型矿石

该类矿石矿物主要为黄铁矿、闪锌矿、次要为磁铁矿，主要脉石矿物为方解石、石英、绿泥石、重晶石、炭质、泥质成份。

（2）矿石结构

①半自形—它形粒状结构：矿石中主要金属矿物黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿，方铅矿多为半自形和它形，少数为自形边部不规则状，部分黄铜矿、方铅矿、闪锌矿呈它形晶交代黄铁矿，构成半自形—它形结构。

②包含结构：在它形粒状黄铁矿中有大量脉石矿物石英、磁铁矿包体，构成包含结构。

除上述结构外，还有：网脉状结构、交代残余结构、交代假象结构，交代环边结构等。

（3）矿石构造

①块状构造：矿石中石英、方解石、绿泥石、重晶石、黄铁矿、黄铜矿、方铅矿、闪锌矿及其它矿物紧密堆积形成块状构造，为主要矿石构造。

②脉状及网脉状构造，沿块状石灰岩和炭质板岩裂隙充填交代而成脉状构造和网脉状构造。

2．4．2矿石化学成份

本区矿体为异体共（伴）生矿体，矿石的成份主要为硫、铜和锌，伴生有用组分为铜、锌、银和硫。有害成份为砷和碳。现将各类型矿石分述如下：

①黄铁矿—黄铜矿—石灰岩—（炭质板岩）型

该类型矿石为本区的铜矿石主要类型，主要有两种类型，即黄铁矿—黄铜矿—石灰岩型和黄铁矿—黄铜矿—炭质板岩型，黄铁矿—黄铜矿—石灰岩型矿石主要化学成份为：有益成份为铜、银、硫、其含量Cu为0.1-1.25%，Ag为9.8-25.61g/t，S为6-25%；有害成份为铅、锌、砷、其含量Pb为0.17-0.01%。对选矿受到影响的成份为炭，其含量C为5-14%。

②黄铁矿—闪锌矿—方铅矿—炭质板岩型

该类矿为锌矿的主要矿石类型，主要化学成份为：有益成份为锌、银、硫，其含Zn为0.8-2.04%，Ag为11-16g/t，S为12-16.9%有害成份为铅、砷，其含量Pb为0.02-0.12%，As为0.001-0.002%，对选矿受到影响的成份为炭，其含量C 为8-12%。

  - 黄铁矿—闪锌矿—炭质板岩型

该类矿为锌石的主要矿石类型，主要化学成分为：有益成分为锌、银、硫，其含Zn为0.8-2.1%，Ag为10-18.6%，S为12-14%；有害成分为铅、砷，其含量Pb为0.01-0.1%，As为0.001-0.002%，对选矿受影响的成分为炭，其含量C为8-13%。

2．4．3 矿石风（氧）化特征

按三号矿床矿石性质分带可划分为氧化带、混合带及原生带三类，由于工作程度较低，简单叙述如下：

（1）氧化带特征

矿区虽属于干旱地区，但由于含黄铁矿较多，矿床地表均经强烈氧化，氧化带深度一般在8-15米，常随地形及潜水面而变化，2线CK4号内所见氧化带深度达45米，推测与构造有关，但在2线东28米处7号浅井中，其氧化带深度仅为10米，二者相差较大。

根据野外观察及部分鉴定工作认为，氧化带的成分主要有褐铁矿、赤铁矿、石膏、针铁矿、纤铁矾、黄钾铁矾、方解石、白云石、石英等，其次有软锰矿、孔雀石、兰铜矿、水胆矾石，局部见有黄铜矿及赤铜矿等。赤铜矿仅在过渡带见到，呈半自形粒状，由黄铜矿氧化而来，同时在20号浅井内氧化带底部见有薄层的自然硫。

一般为较致密块状及半松散状或土状构造，很少具流失孔，颜色呈桔黄褐色、黄褐色、赤黄褐色及黑褐色等，也有呈浅灰绿色放射状的及白色弱固砂状的。

经探槽取样分析，含铜一般小于0.1%，含锌0.01-0.1%，含硫在2-4%，对铜锌硫而言无工业价值。目前三号矿床已开采至地表下近200米，矿山开发利用的全是原生硫化矿。

2、混合带（过渡带）：该带不发育而较简单，只是氧化矿物减少而原生矿物增多，其厚度一般为2米，根据设计部门要求及含S达到工业指标要求时，均圈定工业矿体。

3、原生带

金属矿物有：黄铁矿、黄铜矿、磁黄铁矿，闪锌矿，磁铁矿、白铁矿、菱铁矿、方铅矿、铜矿等偶见有毒砂及辉铜矿等，但经组合分析发现有如下伴生元素：

在CuS-1中主要有Co=0.0369%；Ag=28.95g/t；CuS-2中：Co=0.034%；Ag=27.69g/t；

S-2中主要有Cu=0.12%，Co=0.022

S-3中主要有Co=0.021%，

S-4中主要有Co=0.012%，Ag=18.24g/T

而各矿体中含As=0.01—0.05%，F=0.05—0.08%；C=2.2—3.4%，通过选矿试验Co赋存在锌精矿中，品位为0.0334%，经黄铁矿单矿物分析Co含量可达0.03—0.1%，含Se、Fe均在0.0025%左右，故Co、Ag在矿石中含量可达到综合利用要求，而Co、Se、Fe含量在精矿中可达到要求。

2．4．4主要有用矿物的产出状态

黄铁矿：为矿石中含量最多，最普遍的矿物，含量一般为30-45%，最高可达95%，可分成早晚两期形成，自形晶或半自形晶，具等粒或不等粒状结构，仅少数为他形集合体，由于它的含量多少不等，常具有致密块状构造，条带状构造及浸染状构造等，粒度大都在0.2-0.8及0.05-0.1毫米，个别大到3毫米以上，小到0.01毫米以下，但仍为自形晶体，由于生成较早，常有压碎现象，边部绿泥石化被闪锌矿，黄铜矿、方铅矿或方解石等交代，成蚀湾或交代残留结构及骸晶结构等。

晚期的黄铁矿常呈他形粒状集合体，在矿石中分布较少，粒度在0.03-0.2毫米，一般呈脉状分布切穿闪锌矿，可见晚于闪锌矿。

黄铜矿：为矿床中主要含铜矿物，一般呈浸染状构造，含量常在1.5-3%，也有很少含量达50%左右，致使呈致密块状及条带状构造的，一般呈他形粒状浸染于脉石矿物或黄铁矿中，或呈细脉状切割黄铁矿或磁黄铁矿。它可以交代黄铁矿呈骸晶结构，也常呈乳滴状或板状存在于闪锌矿中，构成乳滴结构或网格结构。

在此种情况下，黄铜矿粒度甚小，在0.005毫米左右，但一般情况下，粒度0.05-0.1毫米，就多数情况而言，黄铜矿生成要晚或稍晚于磁铁矿、黄铁矿及磁黄铁矿等。

闪锌矿：为矿床中主要含锌矿物，含铁小于10%，颜色为黑褐或棕褐色，一般呈浸染状构造，很少为条带或致密块状构造，闪锌矿一般呈他形粒状或他形粒状集合体产出。一般粒级在0.2-0.5毫米，分布在脉石和黄铁矿颗粒间或交代黄铁矿与黄铜矿或磁黄铁矿组成固溶体分离结构，如乳滴结构或网格结构等。

闪锌矿的重结晶显著，与重晶石等伴生，可以为“胶结物”构成“似胶结构造”其粒度也较大，闪锌矿也被后期的石英脉所切穿。

方铅矿：为矿床中主要含铅矿物，一般含量不多，往往呈他形粒状的浸染状构造，分布于脉石矿物颗粒之间呈胶结状存在或和闪锌矿呈固溶分离结构，也有方铅矿交代黄铁矿而成骸晶结构，粒度一般在0.02-0.1毫米左右。

磁黄铁矿：含量不算多，一般为3-5%，局部含量在10%以上，多呈他形粒状浸染状结构，粒度在0.01-0.02毫米，多分布在脉石矿物颗粒间呈“胶结物”状态存在或在黄铁矿边部或裂隙内交代黄铁矿，也有在闪锌矿内构成乳滴结构或网格结构，其粒度在0.01毫米以下。

磁铁矿：一般含量不多，在1-3%左右，部分工程所见含量较多，如CK30孔中，磁铁矿含量可达30%以上，常呈他形粒状及半自形的浸染状结构或星点状分布，粒度一般在0.05-0.1毫米左右，常浸染于脉石矿物颗粒之间或在黄铁矿的边缘，有时可见溶蚀黄铁矿，在磁铁矿的裂隙中或边缘有生成较晚的黄铜矿充填。

2．5  矿石类型和品级

2．5．1 矿石的自然类型

本区矿石的自然类型按氧化程度分为：原生硫矿石、原生铜矿石和原生锌矿石，按矿物组合分为：黄铁矿—黄铜矿—闪锌矿—石灰岩（炭质板岩）型硫矿石；黄铜矿—黄铁矿—闪锌矿—石灰岩（炭质板岩）型铜矿石，黄铁矿—闪锌矿—炭质板岩型锌矿石。按结构构造分为；致密块状和自形—半自形中—细粒脉状及网脉状铜矿石和锌矿石。

2．5．2工业类型主要有

黄铁矿型；

黄铜矿—黄铁矿型；

黄铜矿、闪锌矿—黄铁矿型；

闪锌矿、磁黄铁矿—黄铁矿型。

其它还有：闪锌矿、黄铜矿—黄铁矿型；

黄铜矿、磁铁矿—黄铁矿型；

黄铜矿、闪锌矿、磁黄铁矿—黄铁矿型；

黄铁矿、闪锌矿—磁黄铁矿型；

黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿—磁黄铁矿型；

黄铜矿、闪锌矿—磁黄铁矿型。

2．5．3矿石的品级

根据本区原矿的化学成份含量，选矿结果，硫铁矿矿石品级为Ⅲ级，铜和锌矿石属易选矿石，选矿产品各精矿中，各项有害指标均未超标。

2．6  矿体围岩与夹石

（1）铜矿体围岩：本区矿体产于石灰岩和炭质板岩中，矿体顶板围岩为炭质板岩，底板围岩为石灰岩，矿体与围岩界线不太清楚，矿体与围岩呈渐变关系，一般为黄铁矿、黄铜矿矿化强的为矿体，围岩中有害成份含量低于0.001%，有益成份硫含量为3-6%，由于顶板炭质板岩在采矿中易采入矿体中造成矿石的贫化，根据矿山生产情况，贫化率为15-20%。

（2）锌矿体、硫矿体围岩：本区锌矿体产于炭质板岩中，其矿体顶底板围岩为炭质板岩，矿体受围岩控制，矿体与围岩界线不太清楚，矿体与围岩呈渐变关系，一般为黄铁矿、闪锌矿化强的为矿体，围岩中有害成份含量均低于0.001%。有益成份硫含量为2-5%，由于矿体顶底板为炭质板岩，在采矿中易带入矿石中造成贫化，贫化率为20-30%。

根据矿床地质特征，围岩就其变质程度来看，远离矿体顶板的围岩大多为片岩、变粒岩、石英岩及混合岩等具片状、片麻状构造的岩石，其变质程度较高，靠近矿体顶底板及含矿层内的岩石，多为灰岩、炭质板岩、千枚状片岩等，其变质程度相对较低，这种与近矿围岩蚀变不相一致是本矿区的明显特征。

（3）三号矿床：三号矿床在4线以东分为北叉和南叉，北叉及4线以西的三号矿床均位于F10断层下方，而南叉则位于F15断层下方。

北叉及4线以西的三号矿床顶板围岩以石灰岩及炭质板岩为主，石灰岩平均厚度为11.60米，炭质板岩平均厚度为8.8米，在8线、2线、0线、1线、7线的局部地段三号矿床直接与	F10断层接触，此时以F10做为其顶板。北叉及4线以西的三号矿床底板围岩主要为千枚状片岩、二云石英片岩，其次为黑云石英片岩，三者的平均厚度分别为10.90米、25.00米、23.10米。其夹石为石灰岩及炭质石灰岩平均厚度为10.40米，炭质板岩平均厚度为8.40米。

南叉的三号矿床以F15断层为其顶板，局部地段矿床离开断层而以二云石英片岩及石灰岩为其顶板围岩，两种岩性的平均厚度分别为39.50米和18.20米；其底板围岩主要是千枚状片岩和二云石英片岩，千枚状片岩平均厚度为11.60米，二云石英片岩平均厚度为18.90米；其夹石为石灰岩和炭质石灰岩，二者平均厚度分别为16.50米和7.70米。

（4）盲矿体：该矿体的顶板围岩主要为二云石英片岩和变粒岩，二者平均厚度分别为86.50米和36.50米，局部还以千枚状片岩及石灰岩为顶板；其底板围岩以二云石英片岩及矽质灰岩为主，二者平均厚度为29.00米和15.00米；其夹石主要是石灰岩，平均厚度为16.00米。

（5）六号矿床：此矿床的顶板围岩以石灰岩及紫云母石英片岩为主，它们的平均厚度分别为8.80米和34.80米；底板围岩主要是石灰岩，平均厚度14.50米，局部为矽质灰岩、矽质白云岩；其夹石主要为石灰岩，平均厚度20.60米。

在近矿围岩及夹石中，主要有碳酸盐化、硅化、重晶石化，其次有绢云母化、绿泥石化；而矿体中普遍有铁白云石、石英、重晶石、绿泥石与金属矿物共生。远离矿体的围岩有明显的含铜石英脉、绢云母、绿泥石及方解石脉分布，此种现象与区域变质作用关系较大。

2．7  矿床伴生矿产综合评价

本区为异体共生矿体，硫、铜、锌三元素密切共伴生，所划分的各矿种矿体主要依据其中有用组分含量的是否达到一般工业指标要求而确定的。矿床矿体可分开开采，根据组合分析结果，在硫矿体中主要伴生的有益成份为：铜、锌，其含量一般为Cu0.02-0.3%，Zn为0.001-0.5%；在铜矿体中主要伴生的有益成份为：银和硫，其含量Ag为15.6-25.4g/t，S为8.3-28.4%；本区锌矿体可单独开采，根据组合分析结果，在锌矿体中主要伴生的有益成份为：银和硫，其含量为：Ag为12.4-16.10g/t,S为6-23.2%，达到伴生工业要求。此外，依据511地质队于一九七五年提交的《伴生组份检查评价报告》及原核实报告，三号矿床和六号矿床伴生有金、钴、镉、铟、锗等元素，其含量达到了规范推荐的伴生元素综合利用要求。

# 3  矿石加工技术性能

3．1  矿山设计建设依据的矿石选（冶）试验资料

本区先后做了三个可选性试验，即三号矿床东段CuS-1矿体、一、三矿床（西段）五号矿床锌矿体和六号、盲矿床铜矿体，详细资料参见下表6：

表6                    选矿可选性试验采样一览表

| 矿床号 | 矿体号 | 采样 日期 | 样品 （Kg） | 采样方法 | 试验单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | CuS-1 |  |  | 钻孔矿芯 四分之一 | 华北冶金勘探公司中心试验室 |  |
| 一、五、三（西段） | Zn | 66年1月 | 100 702 | 钻孔矿芯四分之一和坑道刻槽 | 同上 |  |
| 六、盲矿床 | Cu-1 | 66年12月 | 221 | 钻孔矿芯 四分之一 | 同上 |  |

可选性试验结果如下：

（1）三号矿床东段铜、锌、硫矿体即CuS-1，矿石类型为：黄铜矿、闪锌矿-黄铁矿型；黄铜矿、闪锌矿、黄铁矿-磁黄铁矿型；黄铜矿、闪锌矿-磁黄铁矿型；闪锌矿、黄铜矿-黄铁矿型；黄铜矿、磁黄铁矿-黄铁矿型等复合矿石。

样品品位：Cu=0.97-1.002%;Zn=0.896%;S=24.31%。

采用优先浮选铜，其尾矿混合浮选锌、硫，选别结果获得了含铜为14.83%，回收率为85.73%；含锌为41.48%，回收率为73.61% ;含硫为43.45%，回收率为85.04%。

（2）一、三（西段）、十号矿床锌、铁矿体：主要为黄铁矿、闪锌矿-磁黄铁矿矿型。样品品位：Fe=16.73%、Zn=2.52%，采用锌优先浮选流程进行试验，最终获得含锌为41.49%，回收率74.30%，同时还可以得含硫40%，回收率65%以上的付产品。但由于试验有部分氧化，如除去这部分氧化矿，估计锌精矿回收率可达85-90%。

（3）六号矿床、盲矿床铜矿体：主要为六号矿床Cu-1，为黄铜矿-黄铁矿型矿石。样品品位：Cu=0.73%，S=4.80%；浮选流程采用铜一次粗选、一次扫选；黄铁矿一次粗选、一次扫选、两次精选。其小型闭路试验技术指标为：铜精矿中Cu=16.00%回收率为85.72%；尾矿中Cu=0.08%；硫精矿中S=41.44%；回收率为58.89%；Co=0.117%；回收率为64.44%。

3．2  当前矿山实际的选(冶)生产工艺流程和指标

3．2．1 矿山生产选矿工艺流程

矿山现有选矿厂两座，设计规模分别为80万吨选矿和40万吨选矿，年处理原矿能力120万吨。选矿方法：采用吸附浮选法，具体工艺流程见图3 。

采用二段磨矿，优先浮选。第一段磨矿细度为-200目达68-70%，对其铜（锌）硫化物进行优先浮选，进入精矿槽精选；另一支路进入混浮流程，其支流尾矿经三级扫选后排向尾矿库，混合矿经硫精选后，经水力旋流分级，粗粒进入第二段磨矿，二段磨矿细度为-200目达88-90%，使铜硫颗粒达到进一步单体解离，细粒级进入铜（锌）和硫的分离流程，最终产品为铜（锌）精矿和硫精矿。

其具体工艺流程如下：

首先是破碎，原矿仓原料通过重板给矿机进入鄂式破碎机进行粗碎，然后通过1#皮带进入锤式破碎机进行细碎，细碎后物料通过2#皮带进入筛分，筛上料位不合格物料进入3#皮带返回锤式破碎机继续细碎，筛下料位合格物料通过4#、5#皮带输送到储料仓。

其次为磨浮，储料仓物料通过6#、7#皮带输送到￠3254磨机（段磨机）进行磨矿，生产矿浆进入￠500水力旋流器进行分级，粒级不合格的产品返回磨机继续磨矿，粒级进入快速混合浮选，合格的产品进入精选，不合格的产品进入混合粗选，粗选合格的产品进入￠2540磨机（二段磨矿），不合格的进入混合扫选。二段磨矿产品达到要求的产品通过水力旋流器进行分级，进入分离浮选系列，不达标产品返回磨机再磨。

分离系列刮出的泡沫产品进入精选系列，退出产品进入分离扫选。

第三为脱水，磨、浮选出的精矿通过浓缩，然后过滤，最后干燥。

最后没用的产品通过水隔离泵送入尾矿库。

3．2．2矿山选矿工艺指标

矿山目前选矿工艺指标为：

（1）原矿入选品位：S：19.84%（单S矿含低品位Cu0.2%）

Cu：0.51%（CuS矿含S：16%）

Zn：1.06%（ZnS矿含S：20%）

（2）尾矿品位：   S：4.56%

Cu：0.089%

Zn：0.13%

（3）精矿品位：   S：40.48%

Cu：18.69%

Zn：47.59%

（4）选矿回收率： S：87.15%

Cu：77.65%

Zn：82.00%

3．2．3 矿石工业利用性能评价

炭窑口多金属矿区硫铜锌矿矿体呈共（伴）生形式，生产开采过程中可以单独开采利用，针对铜矿体和锌矿体分别采样进行了选矿试验研究。通过生产实际及选矿指标，说明矿山矿石选性能较好，选别各项指标比较理想，各项有害组分均能满足规范及产品后续加工要求，产品质量稳定。

3．2．4 目前矿山资源综合利用情况

矿山新建12万吨硫酸厂一座，利用选矿产品中硫精矿作为原料，通过沸腾炉焙烧转化为SO2、SO3，制成硫酸，生产过程中黄铁矿中的Fe转化为Fe2O3、Fe3O4成为烧渣，烧渣含Fe品位 59—61%，平均60%，渣含S：0.2—0.35%可直接销售，焙烧硫精矿的炉气经余热锅炉产生中压过热蒸气，用于发电、采暖，基本上达到了矿产资源的综合回收利用之目的。

新建复合肥厂一座，利用硫酸厂生产的硫酸作原料，生产复合肥，副产品有盐酸和磷石膏可生产石膏板等产品，矿山已形成产业链。

矿产资源中伴生银，经选矿富集在铜精矿和锌精矿中，在冶炼时加以回收。

# 4 矿床开采技术条件

4．1矿区水文地质条件及开采后的变化

4．1．1  矿区地形、气候、地表水特征

矿区位于阴山山脉狼山南缘，处于黄河水系与内陆水系的分水岭地带，为基岩风化裂隙含水区，地貌类型属中低山区，地形陡峻，沟谷切割深，相对高差为200-500米。区内气候为干旱大陆性气候，降雨稀少，一般年降雨量为132.7毫米，最大为247.9毫米，最小为61.2毫米，日最大降雨量为79.0毫米，平均年蒸发量为2124.8毫米，最大为2346.7毫米，最小为1775毫米。

切割矿区的较大沟谷有炭窑口沟和杨贵口沟，每年有一至几场山洪流过。炭窑口沟位于矿床西部，长26公里，宽一般100–200米，汇水面积55平方公里；1973年8月实测炭窑口沟洪水流量为359.9m3∕s 。据CK82孔分层抽水试验结果表明，炭窑口沟谷潜水与深部矿床水力联系微弱。杨贵口沟较炭窑口沟为大，位于矿床东部，其汇水面积为142.5平方公里，沟谷潜水流量较炭窑口沟为大，但距矿床较远，对矿床充水影响不大。

4．1．2  矿区水文地质条件

本区位于区域基岩风化裂隙含水岩类区，地处黄河水系和内陆水系的分水岭地带，矿区内沟谷比较发育，矿区南部与河套平原相接地带的最低侵蚀基准面标高为1000米，主矿体位于侵蚀基准面之上。矿体最低标高750米，未采矿体主要分布在1055—750米标高之间，矿井最低排泄面标高1000米。矿山开拓方式为平硐—溜井开拓电机车运输开拓方案，采矿方法为无底柱分段崩落法。

（1）地下水类型

矿区内地下水的类型简单，其主要类型为基岩风化裂隙含水岩类和第四系松散岩类孔隙含水岩类两大类。

（2）各含水岩类水文地质特征

第四系松散岩类孔隙含水层；岩性为残坡积物及砂砾石层，厚10.5–25.35米，水位埋深3–5米，分布于沟谷内，分布范围小，水化学类型为低矿化的重碳酸钠水。区内地形有利于地表水和地下水的自然排泄，故本区松散岩类孔隙水含水层处于疏干状态，一般为透水不含水层，只有雨季过后含水，但很快疏干，为间歇性含水层，该含水层导水性好，渗透性强，由于长期处于疏干状态，对矿体开采影响很小。

基岩风化裂隙含水层；主要含水岩性由千枚岩，灰岩与炭质板岩互层带，云母石英片岩、断层破碎带构成，裂隙多呈闭合状，富水性极弱，断层破碎带厚1–2米，且多为泥质充填，富水性和导水性很差，由于基岩长期裸露，风化裂隙比较发育，裂隙发育深度10–50米，一般在10米左右，依据对南采区三、六号矿床采矿工程2000多米巷道，每半月观察一次（雨季加密）矿坑涌水量、坑道涌水点位置及水量情况，该含水岩层在观察坑道内仅见涌水点五处，滴水潮湿31处，涌水处流量最大为3.4m3/d，几个月后降至0.263 m3/d。大部分地段干燥，根据矿区4个钻孔抽水试验结果资料，钻孔单位涌水量q=0.0001–0.003L/s.m。渗透系数K=0.003–0.00098m/d，为本区的极弱含水层，水化学类型为中等矿化的硫酸镁型水。北采区十号矿床西段矿带分布面积800×45平方米，影响矿床充水的地表汇水面积为0.036平方公里，矿区基岩裸露，第四系只在沟谷中呈线型分布，厚几米至几十米，其距炭窑口沟约1000米，潜水与矿床联系不大，据26线CK105号孔分层抽水实验结果：18.79-120.57米为黑云母石英片岩，断层破碎带单位涌水量0.00014 L/s.m，渗透系数0.00017 m/d；120.57-185.24米为含矿带变粒岩，单位涌水量0.00028 L/s.m，渗透系数0.0008 m/d，含水性极弱；由于矿区内沟谷较为发育，植被不发育，地形又有利于地下水的自然排泄，该含水层主要靠大气降水直接入渗在裂隙带内补给，因降水少，含水层的含水量差，又根据其渗透系数看：为导水性差的含水层，对矿床开采影响较小。

断裂带水文地质特征：本区成矿后断层比较发育，且多数为逆断层，断裂带一般含水性差，根据采矿坑道观测一般不含水，局部为潮湿现象或出现滴水现象。故本区断裂带含水性、透水性均较差，对矿床开采影响小。

矿坑涌水特征：本区矿坑在1105米中段和1055米中段坑道涌水量较小，坑道大部为干燥的，只有降雨后发现涌水量稍大，坑道涌水均认为是大气降水入渗所致，矿坑未能形成大的涌水现象。

（3）地下水补给径流排泄条件

矿区内含水层地下水的唯一补给源为大气降水，由于区内气候干旱，降雨量小，蒸发量大，含水层的补给源不足，故使含水量一般处于干燥状态或含水微弱状态，区内地下水的径流沿着地形由高向低径流，地下水埋深随地形而变化，距地表一般6-36米，浅部地下水流动以1号勘探线为界，向东西较大冲沟流动。地下水的主要排泄方式为蒸发和地下径流到区外排泄。

（4）矿区充水因素分析

地表水：本区无地表水存在，只有在降暴雨时形成短暂的坡面流水，由于采矿坑口位于沟谷边缘，其坡面流水对坑道充水无影响。

地下水：矿区内第四系松散岩类孔隙含水层一般处于疏干状态，尽管在雨季形成暂时的含水层，由于该含水层主要分布在沟谷底部，故对矿坑涌水不会构成威胁，矿区内基岩风化裂隙含水层对矿坑不会造成影响，由于该含水性差，为极弱含水层，其导水性、含水性均差，故对矿坑充水影响小。断层在本区比较发育，多为压性断层，故断裂含水带会对矿坑充水造成一定的影响，一般情况下压性断裂带含水性和导水性均较差，故对矿山充水影响较小。由于本区地质勘查程度低，未查明是否有张性断裂含水带，故在未来生产和勘探中要防范张性断裂带涌水。

矿坑水：本区无古洞，采空区分布在20-15勘探线1055米中段-1204米中段之间，采空区内无积水，根据矿坑水文地质观测，矿坑内仅在局部有滴水和潮湿现象，未发现有涌水。

4．1．3  矿坑涌水量预测

本区气侯干旱，降雨少，矿区上覆岩层为塑性岩石，矿坑涌水来源主要是采矿崩落后，塌陷区内大气降雨的渗入。矿山生产多年来，矿坑涌水量的观察值分别为1105米中段正常涌水量40m3/d，最大涌水量194.05m3/d；1055米中段正常涌水量45m3/d，最大涌水量221.96m3/d；根据矿山实际观测的矿井涌水量值，采用比拟法预测计算1005米中段矿坑的正常涌水量为50m3/d，最大涌水量249.87m3/d，矿坑涌水量观测及预测结果详见表7。

| 表7 矿坑涌水量观测及预测结果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中段标高 | 正常涌水量 | 塌陷区大气降雨渗入量 | 最大涌水量 | 塌陷面积 | 渗入率 | 备注 |
| （m） | （m3/d） | （m3/d） | （m3/d） | （㎡） | （α） |  |
| 1105 | 40 | 154.05 | 194.05 | （30×1300）3900 | 0.05 | 观察法 |
| 1055 | 45 | 176.96 | 221.96 | （32×1400）4480 | 0.05 | 观察法 |
| 1005 | 50 | 199.87 | 249.87 | （32×1400）4480 | 0.05 | 预测法 |

4．1．3  矿床水文地质勘探类型

矿区所处位置相对地形高，地形有利于地表水和地下水的自然排泄，区内含水层类型为松散岩类孔隙水和基岩风化裂隙水，含水微弱，水量贫乏，又且主要矿体位于当地侵蚀基准面之上。矿床附近无地表水体与深部矿体联系微弱，对矿床充水影响不大。因此，按照《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-91）将本矿区划分为Ⅱ-1，即以裂隙充水为主的水文地质条件简单的矿区。

4．2   工程地质条件及开采后的变化

4．2．1  工程地质条件现状评价

（1）矿区岩土类型

根据矿区岩石类型、岩性、结构、构造、矿体顶底板围岩的分布，将本区分为两个岩土体类型区，即碎石类土和坚硬岩类。

（2）各岩土体类型工程地质特征

碎石类土：主要为基岩强风化带和残坡积物，岩性为残坡积物，成分复杂，主要由角砾砂和泥质组成，呈松散状。主要分布在沟谷底部和陡坡底，厚度一般为1-3米，个别地段达5米，因矿体为井下开采，故对开采无影响。强风化带：因本区属干旱区，地形比较陡，因此，以机械风化为主，强风化带一般在地表以下1-3米深，该风化裂隙极为发育，岩体完整结构以破坏，形成粒径不等的碎石，粒间由砂、土充填，对矿体开采无关。

坚硬岩类：大面积分布在矿区，其主要岩性为千枚岩，二云母石英片岩、绿泥石英片岩、炭质板岩和石灰岩。岩体呈单斜岩层为层状结构，倾向北西，倾角40-80°岩体较完整，根据矿山采矿围岩岩石力学试验资料见表9，矿体顶板二云母石英片岩其抗压强度为48.5MPa，抗拉强度为5.2 MPa，抗剪强度为15.1 MPa，内摩擦角45°，含矿岩石矿化灰岩其抗压强度为58.6 MPa，抗拉强度为7.2 MPa，抗剪强度为16.4 MPa，内摩擦角53°，含矿岩石炭质板岩其抗压强度为45.7 MPa，抗压强度为5.1 MPa，抗剪强度为12.3 MPa，内摩擦角48°，底板千枚岩其抗压强度为50.2 MPa，抗拉强度为6.1 MPa，抗剪强度为14.4 MPa，内摩差角44°。根据《工程岩体分级标准》（GB50281-94）和上述矿体及顶低板岩石单轴抗压强度划分为较坚硬的岩石。

表8          岩石物理性能试验结果表

| 岩石类型 | 抗压强度（MPa） | 抗拉强度（MPa） | 抗剪强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 内聚力C（MPa） | 内摩擦角φ(°) |
| 二云石英片岩（矿体顶板） | 48.5 | 5.2 | 15.1 | 45 |
| 矿化灰岩（含矿岩石） | 58.6 | 7.2 | 16.4 | 53 |
| 炭质板岩（含矿岩石） | 45.7 | 5.1 | 12.3 | 48 |
| 千枚岩（矿体顶板） | 50.2 | 6.1 | 14.4 | 44 |

（3）矿层及井巷围岩稳定性现状评价

根据矿山采矿工程所揭露的各工程地质岩组看，二云母石英片岩硐室围岩稳定性中等，坑道局部有塌陷现象，占坑道总长度的2％，矿化灰岩坚硬，稳定性较好，个别地段仅有掉顶现象，但很快达到稳定，炭质板岩较软弱，硐室围岩稳定性中等，有坍塌现象，占坑道总长度的5%，千枚岩较坚硬，硐室稳定性较好，坑道局部有坍塌现象，占总长度的3%。总之，根据矿山生产现状，矿体的顶底板岩石稳定性中等，矿体稳定性较差，围岩仅作一般的支护即可，矿体在采矿过程中要进行专门的工程处理。

三号矿床东段含矿带平均宽55米，主要由矿化灰岩（f=8.4）和炭质板岩互层组成，二者岩性差异大，灰岩坚硬，板岩性软，板理清楚，裂隙发育，稳固性差，容易出现冒顶等不良工程地质问题。目前巷道冒顶多见于次此层。

顶板围岩二云母石英片岩、变粒岩，岩石强度一般为3.7-8.5。F10、F15断层沿顶板分布，2线以西，1000米标高以上，矿床直接与断层接触，破碎带一般宽1-2米，个别工程见宽达10-15米(如1204米中段4线、2线)；当破碎带不发育时，则矿床与方解石-绿泥石片岩接触，在1000米标高以下，矿床与千枚片岩（f=4.1）接触。2线以东，三号矿床北叉顶板的F10及南叉顶板的F15与矿床直接接触，破碎带厚1-2米，破碎带在5-9线不发育，矿床与二云母石应片岩接触。在1204米中段见到S-5底板与断层交接处，断层角砾发育，矿层走向发生挠曲，产状平缓，产生较大破碎带，巷道通过时易产生冒顶、片帮。生产中应予注意。1170米中段生产中沿脉巷道在3线以东亦有多次冒顶、片帮。所以顶板稳固性较差。

底板矽质千枚状片岩，自西向东矽质增高，7线以东渐变为绢云母石英片岩、变粒岩，稳固性较差;底板千枚状片岩稳固性较好。

4．2．2  工程地质条件预测评价

（1）井巷围岩预测评价

根据钻探工程测定岩石质量指标（RQD）表9

（2）根据岩体质量系数Z确定岩体质量的优劣采用下式，对其进行评价结果见表10：

Z=I×F×S

Z-岩体质量系数

I-岩体完整系数

F-结构面系数

S-岩石坚硬系数

表9              岩石质量指标（RQD）

| 岩石类型 | RQD（％） | 岩石质量描述 | 岩体完整性评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二云石英片岩 | 80 | 好 的 | 岩体较完整 |
| 矿化石灰岩 | 90 | 极好的 | 岩体完整 |
| 炭质板岩 | 40 | 劣 的 | 岩体完整性差 |
| 千枚岩 | 80 | 好 的 | 岩体较完整 |

表10               岩体质量评价表

| 岩组 | 岩体完整系数（I） | 结构面系数（F） | 岩石坚硬系数（S） | 质量系数 | 质量评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二云石英岩 | 80％ | 2 | 1.10 | 1.76 | 好 |
| 矿化石灰岩 | 85％ | 2 | 1.44 | 2.448 | 好 |
| 炭质板岩 | 60％ | 4 | 0.02 | 0.048 | 坏 |
| 千枚岩 | 61％ | 2 | 1.20 | 1.944 | 好 |

（3）预测评价

根据矿区矿体围岩和矿体岩石质量指标及质量系数结合矿山生产现状，预测评价矿体顶底板围岩稳固性中等，主要出现工程地质问题的地段是构造破碎带和炭质板岩顶板地段，其稳固性差，需进行专门的工程处理。

4．2．3  工程地质勘探类型

矿体围岩为较坚硬的层状岩石组，力学强度较高，完整性较好，含矿带为软硬相间的灰岩与炭质板岩互层组成，稳固性差；顶板二云母石英片岩、变粒岩稳固性中等；底板千枚状片岩稳固性较好。本区断裂纵横交错，相当发育，对矿床开采最有影响的是N50°-70°E，倾向NW，倾角50°-60°的逆斜断层组。如分布于矿床顶板附近的F10、F15 断层，断层破碎带稳固性较差。此外，层间裂隙和构造裂隙也十分发育，有的地段常将岩层切割成小于0.5米的近似棱形体或不规则小块，使岩层与矿层的稳固性变差。据此，按照《矿区水文地质工程地质勘探规范》（GB12719-91）划分为Ⅱ-2，即以层状岩类为主的工程地质条件中等的矿区。

4．3  环境地质条件及开采后的变化

4．3．1  矿区环境地质现状评价

（1）以往地震史

据记载，河套区发生地震主要在河套地区周边，狼山山前断裂是发震背景区，且西部又是狼山—阿拉善弧形构造带和贺兰山新华夏构造体系的交汇部位，又增加狼山西部发震背景，但历史上记载的几次地震均在6级以下，对山前断裂带附近的建筑物未发现大的不良影响。对该矿区应考虑地震对今后的地质勘查及其矿山建设的影响。

（2） 矿区环境地质现状评价

矿区地形标高为1290米-1567.69米,相对高差277.69米，矿区内基岩裸露，第四系分布在沟谷中，年降水量少，根据矿山实际调查资料，矿区根据《中国地震动参数区划图》（GB-18306-2001），该区地震动峰值加速度为0.10 G，对照地震烈度Ⅶ度。位于东经 107°--109°，北纬41°-42°地域，1934-1988年地震资料表明，最高震级6.5级，本区历史上未见震级7级以上的背景资料，但东升庙地震台1975年建台以来，未测出有感地震，区内地质灾害类型主要有局部小的崩塌对矿山影响小，矿山废弃物中有害成分含量低，区内降水少，废弃物中的有害成分淋滤流失对环境会造成一定的影响。但炭窑口沟两侧的崩塌，直接影响到车辆、行人的安全。

矿区北部的采空区，已出现局部地表裂缝及塌陷，具有突发性和严重危害。

民采坑道的矿石、矸石的堆放，经大气降水淋滤、沉淀使深部水质变差，坑道排水中，显现大面积SO2-4增高趋势，如大规模采掘，水质有酸化的可能。

矿坑排水至山前平原，可能引起山前平原盐渍化及沼泽化。

区内矿坑存在无计划采掘，会造成老窿积水，大气降水和洪水直接灌入矿坑。

矿山的废物（如选矿用过的黄药、尾矿砂等）及生活污物排放可能产生对地下水的污染。

根据对地质环境的破坏和水体污染程度，确定矿区各环境地质现状中等的矿区。

4．3．2  矿区环境地质预测评价

根据矿区环境地质现状和矿山建设工程的重要性，本区植被不发育，为地质灾害发育小区，矿山建设生产诱发的地质灾害主要为废石的堆放造成的坍塌和废弃物淋滤流失造成的污染，预测有一定影响。故对环境和矿山生产建设产生一定影响，需进行一般的防治即可，根据矿山调查，本区为环境地质条件中等—良好的矿区。

4．3．3  放射性

区内根据1：100万放射性资料，区内无放射性影响，不存在对人体健康构成危害的放射源。

4．4  开采技术条件小结

根据矿山水文地质条件，工程地质条件，环境地质条件，本区为以裂隙充水为主的水文地质条件简单的矿区，以层状岩类为主的半坚硬岩石为主的工程地质条件中等的矿区，以地质灾害发育小的环境地质条件中等—良好的矿区，综合本区开采技术条件为开采技术条件中等的矿床（Ⅱ）

矿区以往水文、工程和环境地质工作完成工作量分述如下：

4．4．1水文地质

分层抽水试验孔：CK82、CK105，另2个试验孔编号不清；

调查汇水面积：南采区142.5平方千米, 南采区55平方千米；

水化学类型测定：第四系松散岩类孔隙含水层为低矿化的重碳酸钠水，测定数量1件；基岩风化裂隙含水层为中等矿化的重硫酸镁型水，测定数量1件；

矿坑涌水量观察：1105米与1055米中段观测每半个月一次；

坑道水文地质观察：2000米。

说明：未进行水质分析、水文地质测绘、坑道水文地质编录，因区内水文条件属简单型，矿区缺水，以往工作投入的水文地质工作量非常少。

4．4．2工程地质

岩石物理性能测试：4件（抗压、抗拉、抗剪强度等项）；

岩石质量指标（RQD）测定：4件

坑道工程地质观察：2000米。

说明：未进行钻探及坑道工程地质编录。

4．4．3环境地质

只进行资料收集，未投入工作量。

# 5 矿床地质勘查工作和矿山生产勘探工作

5．1 勘查及生产勘探方法、工程布置原则

5．1．1 矿床勘查类型及勘查工程间距

原资源储量核实报告根据本区矿床（体）的形态、产状基本一致，为层状似层状，厚度、品位都比较稳定，并呈有规律性变化；沿走向分布长度一般多大于沿倾斜的分布宽度等共同特征，结合《硫铁矿地质勘查规范》确定三号矿床为第Ⅱ勘查类型。采用100×100米勘查网度探求控制资源储量，100×50米勘查网度探求探明的资源储量。六号矿床结合《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》（DZ/T0214-2002）确定为第三勘查类型，采用100×50米网度探求控制资源储量。原勘查采用地表工程和钻探工程揭露控制矿体。本次核实根据矿体规模，形态复杂程度，厚度变化系数，品位变化系数，构造影响程度，其勘查类型系数为：矿体规模为0.3，矿体复杂程度0.3，构造影响程度为0.2，厚度稳定程度为0.4，有用组份分布均匀程度为0.4，故类型系数之和为1.6。结合DZ/T0214-2002《铜、铅、锌、银、钼矿地质勘查规范》，三、六、十号矿床铜、锌均划为第Ⅱ勘查类型，铜矿体采用工程间距100×50米探求控制的经济基础储量（122b），100×100米探求推断的内蕴经济资源量(333)，锌矿体采用工程间距100×100米探求推断的内蕴经济资源量(333)是合理的。

5．1．2 采用勘查方法及完成生产勘探工作量

由于本区主要为隐伏矿床，矿体露头不好，所以主要勘查方法手段以钻探为主，配合适量的槽探、浅井及探采坑道工程。

在矿山生产勘探中，十号矿床采用坑道探采工程和钻探工程对矿床矿体进行控制，工程间距为走向100×100-50米（沿走向×沿倾向），中段高为40米，完成穿脉516米，完成钻探1872.18米(2005年施工10个孔)，三号矿床已采至地下200多米，勘查手段主要为坑探工程。

5．2 生产勘探工程质量评述

核实范围内以往施工钻孔皆沿勘探线布置与施工，工程布置网度符合规范要求，钻孔的岩矿芯采取率、钻孔弯曲度、孔深校正、原始记录、简易水文观测率及封孔情况等各项指标，均在规范、规程允许范围内。

矿山对十号矿床进行生产勘探工作，施工10个钻孔，利用前人施工4个钻孔，共14个钻孔，分布在20-34线间，沿走向控制间距100米，在26-32线之间沿倾向控制间距100米，工程布置合理，勘查网度达到现行规范的控制要求，钻探工程施工质量符合规范六项指标质量要求。

三、十号矿床施工的探采坑道工程，以走向（100m）×倾向（50m）网度的坑道工程，分别对各生产中段矿床矿体进行控制，坑道规格，坑道工程质量合格，以揭露矿体顶底板，地质界限清楚，满足编录和取样要求。

总之，本次核实范围内的所有控矿工程均符合规范要求，满足本次资源储量核实要求。

5．3  生产勘探（探矿）工程测量及质量评述

生产探采工程测量是根据矿区的控制点由内蒙古华维测绘工程技术有限责任公司（资质等级丁级，证号：丁测资字15101009）实测探矿工程，经检查，绝对误差在±0.01米以下，满足规范要求。采空区根据引入坑道内的测量控制点，实测采空区的长、宽、高度。

钻探工程由内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院测量，精度符合规范要求。平面采用北京1954坐标系，高程采用1956黄海高程系。

5．4  采样、化验及其质量评述

5．4．1  采样及质量评述

主要针对十号矿床的钻孔岩芯采样，三、六、十号矿床坑道探采工程采用刻槽采样法，规格为10×3厘米采样要求按岩性和不同矿石类型，矿化强弱分样，一般为2米(主要对象为矿化均匀连续性较好矿化带或同一矿石类型的厚大矿体，需要连续取样者)，最小样长0.2米，最大样长不超过3米，以确保样品化验结果的准确性代表性，顶底板围岩样长一般为2米。

钻孔样品采用劈开法，使用破RE-I-68岩芯劈开机，取样时垂直层理，并使劈开的两份样品重量、矿化基本一致，所留付样按先后顺序妥善保管，并及时称重及时送验。

以往工作小体重样按不同矿石类型在矿芯中取样，用封蜡排水法测定其体重，并作S、Cu、Zn、Pb等项目分析，以便进行体重回归分析计算。本次核实小体重样的采集主要为十号矿床，黄铜矿石：平均小体重4.01t/m3,品位：14-30％，闪锌矿矿石平均小体重3.77 t/m3, 品位：1-4％.样品理论重量与实际重量误差在10％以内，采样质量合格率为100％.

采样方法符合地质规范要求。

5．4．2  化验及质量评述

（1）样品加工及K值的确定

样品加工过程中缩分是根据Q=Kd这一公式进行的，根据矿床特点，有用组分布较均匀，采用K值为0.2，实践证明是适宜的。

（2）化验分析项目

基本分析：S、Cu、Zn、Pb。

组合分析：Au、Ag、SO4-²、Co、Cd、As、C、SiO2、In、Ge、F、MgO、CaO。

（3） 质量评述

化验工作执行全国储委1988年10月颁发的《地质矿产实验测试质量管理暂行规定》及中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T0130-94《地质矿产实验室测试质量管理规范》。以往各类样品的化验质量，经外验、内验合格率符合规范要求详见表11、12。

2005年针对十号矿床进行生产勘探，共采岩芯样432件，其中Zn、S二项128件；Zn、S、Ag三项75件；Zn、Fe、Ag、S、共229件，由内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院化验室进行基本分析，内检样130件，误差率均在允许范围内，外检样20件，合格率95％.外验工作由包钢矿山研究院承担（乙级资质，证号2007050250E），经检验相对误差低于0.5％，系统误差低于0.06％，绝对误差低于5.5％，质量符合要求。三、十号矿床的坑道探采工程样品由内蒙古齐华矿业有限责任公司矿山质检处化验室进行基本分析。化验室仪器装备、人员素质。管理手段都较好，2007年通过了内蒙古自治区质量技术监督局的计量认证。

| 表11 样 品 内 部 检 查 误 差 计 算 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿种 | 组分分组 | 检查个数 | 超差个数 | 超差率(%) | 基本分析平均值 | 验证分析平均值 | 平均绝对误差 | 平均相对 误差 | 允许 误差 |
| Cu | 0.5-3% | 41 | 7 | 17.07 | 0.966 | 0.955 | 0.06 | 6.21 | 7-10 |
|  | 0.1-0.5% | 97 | 12 | 12.37 | 0.274 | 0.274 | 0.022 | 8.03 | 10-15 |
| Pb | 0.5-6% | 15 | 1 | 6.67 | 1.197 | 1.161 | 0.063 | 5.62 | 6-12 |
| Zn | 10-25% | 4 | 0 |  | 14.793 | 14.555 | 0.273 | 1.85 | 3-6 |
|  | 0.5-10% | 59 | 11 | 18.64 | 2.283 | 2.307 | 0.156 | 6.83 | 6-15 |
| S | ＞20 | 74 | 6 | 8.11 | 27.932 | 27.806 | 0.324 | 1.16 | 1-2 |
|  | 12-20% | 25 | 6 | 24 | 17.015 | 16.901 | 0.504 | 2.96 | 2-3 |
|  | 6-12% | 40 | 4 | 10 | 8.8 | 9.178 | 0.516 | 6.45 | 3-4 |

| 表12 样 品 外 部 检 查 误 差 计 算 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿种 | 组分分组 | 检查个数 | 超差个数 | 超差率(%) | 基本分析平均值 | 验证分析平均值 | 平均绝对误差 | 平均相对误差 | 允许误差 |
| Cu | 0.5-3% | 27 | 7 | 25.92 | 1.05 | 1.025 | 0.074 | 7.01 | 7-10 |
|  | 0.1-0.5% | 40 | 13 | 32.5 | 0.309 | 0.299 | 0.048 | 15.53 | 10-15 |
| Pb | 0.5-6% | 4 | 0 | 0 | 1.41 | 1.465 | 0.055 | 3.9 | 6-12 |
| Zn | 10-25% | 2 | 0 | 0 | 12.645 | 12.12 | 0.522 | 4.15 | 3-6 |
|  | 0.5-10% | 19 | 11 | 5.26 | 3.07 | 3.005 | 0.155 | 5.05 | 6-15 |
| S | ＞20 | 44 | 6 | 13.64 | 28.044 | 28.035 | 0.391 | 1.39 | 1-2 |
|  | 12-20% | 21 | 6 | 28.57 | 16.658 | 16.82 | 0.524 | 3.15 | 2-3 |
|  | 6-12% | 13 | 1 | 7.69 | 8.497 | 8.472 | 0.108 | 1.27 | 3-4 |

5．5  探采对比

5．5．1  构造

根据矿区原地质查报告与矿山生产探采资料对比，核实区内的构造变化不大，与原地质查报告基本相一致。但所不同的是，三号矿床东段已揭露的资料发现，矿床内发育有北西-南东向的次生构造，此构造对矿床矿体具有破坏作用，从目前来看破坏程度不是很大。

5．5．2  矿体（层）特征

与地质查报告对比，矿体的数量、形态、产状均无大的变化，矿体的厚度变化具有此消彼长现象，矿体的品位变化不大。

5．5．3  开采技术条件

根据矿山的生产资料与地质查报告相比较均为水文地质条件简单、工程地质条件中等的矿区。

5．5．4  原勘查工作评述

原炭窑口硫铁矿多金属矿区资源储量核实报告重点为三、十号矿床，本次核实区内主要有一、三、六、十号矿床以及盲矿床，其中三、十号矿床已开采。原勘查工作主要进行了1/10000、1/2000地形地质填图、钻探及适量的槽探、浅井取样工程，采用勘探线法布置各类勘查工程以揭露、控制圈定矿体。

一号磷铜锌矿床依据铜矿Ⅱ类型、磷矿Ⅱ类型确定勘查工程网度200×100米求332类型的资源量，400×200米求333类型的资源量；三号矿床按照《硫铁矿地质勘查规范》确定为第Ⅱ勘查类型，勘查工程网度100×100米求332类型的资源量，100×500米求122 b类型的资源量,六号矿床按照《铜矿地质勘查规范》确定为第Ⅱ勘查类型，勘查工程网度100×50米求332类型的资源量.原勘查工程手段有效，布置合理，也符合现行规范要求。十号矿床的生产勘探工作是按现行规范要求进行工程布置。满足本次资源储量核实要求。

# 6  资源储量估算

6．1 资源储量估算工业指标

本次资源储量核实的工业指标参照现行《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》（T0214-2002）及《硫铁矿地质勘查规范》（DZ/T0210-2002）的一般工业指标。

6．1．1 主要有用元素矿产的工业指标

表13                   工业指标一览表

| 矿种 | 边界品位 （%） | 最低工业 品位（%） | 富矿工业 品位（%） | 有害元素含量（%） |  |  | 最低可采 厚度 （m） | 夹石剔除厚度 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | As | F | Zn+Pb |  |  |
| S | 12 | ≥14 | ≥25 | ＜0.5 | ＜0.05 | ＜1 | 1 | 2 |
| Cu | 0.3 | ≥0.5 |  | ＜0.5 | ＜0.05 | ＜1 | 1 | 2 |
| Zn | 0.5 | ≥1 |  | ＜0.5 | ＜0.05 | ＜1 | 1 | 2 |
| P2O5 | 6 | ≥8 |  | ＜0.5 | ＜0.05 | ＜1 | 1 | 2 |
| Fe | 15 | ≥20 |  | ＜0.5 | ＜0.05 | ＜1 | 1 | 2 |

由于相对的富矿与相对的贫矿大多为共生连体，开采过程无法分采，考虑到生产管理上的方便，本次核实与原核实一致，将其连生体合并为同一个矿体，相同部位划归同一块段进行资源储量估算。

6．1．2  伴生有用组分工业指标

本次工作中对矿床中伴生有用组分的评价引用现行《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》（T0214-2002）及《硫铁矿地质勘查规范》（DZ/T0210-2002）的一般工业指标参见表14。

| 表 14 伴生有用组分工业指标一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿种 | 伴生有用组分（质量分数%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 铜 | 铅 | 锌 | 硫 | 金 | 银 | 钴 | 镉 | 铟 | 锗 |
| 硫 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |  | 0.3 | 5 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 铜 |  | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.1 | 1 | 0.01 | >0.001 | >0.001 | >0.001 |
| 锌 | 0.06 |  |  | 4 | 0.1 | 2 |  | 0.01 | 0.001 | 0.001 |

注：伴生金、银单位为克/吨。

6．2  资源储量估算范围、对象

资源储量估算范围为内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口硫铁矿采矿证所设定的开采范围，标高为1270米至750米。主要是对炭窑口硫铁矿多金属矿区一号、三号（东、西段）、六号、十号西段、盲矿体等五个矿床进行核实，其中一号矿床、六号矿床、盲矿床的矿体，只对其原核实报告所提供的数据进行核算，三号（东、西段）、十号矿床（矿体）属本次核实的重点。五号矿床由于种种原因，已被划出开采区，九号、十号矿床东段，在地表露头氧化地段，各施工一个钻孔，有Zn、S矿化，矿床有待进一步工作，故这三个矿床段不在本次核实工作的范围之内。

其中，对三号矿床东段18线以东至15线范围内750米标高以上已开采的地段重新计算了消耗和保有资源储量（其中三号矿床18线—15线间1155米标高以上的矿体，2004年的核实报告显示已全部采空，本次核实只是依据矿山的生产资料核算其动用量，其数值为1451.71万吨），估算的矿种主要为硫、铜、锌，估算范围均在采矿证范围内。

十号矿床矿山2005年委托内蒙古自治区第八地质矿产勘查开发院编制了《内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口矿区十号矿床（西段）地质详查报告》，完成工作量钻探1872.18米，其间矿山对其1150米中段进行探采工作，至本次核实时完成坑道工程量约3000米，鉴于上述情况，本次核实对其所形成的各类勘查资料进行综合整理，依据相关规范估算其资源储量。

三号矿体西段，主要是依据新施工的五个钻孔和三个中段进行资源量核实。

资源储量估算截止日期为2010年3月31日。

6．3 资源储量估算方法的选择及依据

本次核实三号矿床东段利用矿山已有的探采工程和原核实报告中的控矿工程资料，对1155米标高水平以下（此标高水平下为原核实报告确认的保有资源储量范围）的矿床矿体进行重新圈定和估算，新增或减少的资源量利用本次估算的保有和消耗的资源量之和，减去原核实报告的保有资源量即为增减资源量，消耗量根据采空区实测结果估算，保有资源量为各保有块段资源储量之和。

十号矿床控矿类型与三号矿床可比性强，计算方法选择与三号矿床一致，利用补勘钻孔工程和现有探采工程及采空区资料分别计算其总资源量、消耗资源储量和保有资源量。

三号矿床西段由于近年的生产勘探，其基本达到控制程度，利用钻探工程和中段资料计算其资源量。

资源储量估算方法主要选用垂直断面法，部分块段采用地质块段法，其依据为：

（1）矿床地质特征：三号矿床东段规模较大，东西延长1750米，含矿层平均厚度为55米，矿体平均倾角为56°，矿体形态简单，呈层状似层状，矿体产状、厚度及品位变化较稳定。

（2）矿床的勘探方法及其勘探程度：根据矿体的规模及形态特征，本矿区深部的勘探工程仍以钻探为主，勘探工程的布置沿勘探线进行，线间具有等距特点，切穿各矿体的勘探工程分布深度较均匀，工程控制网度在标高1205—1000米间基本上达到100×100米的网度，深部1000米标高以下也基本上达到了200×200米的网度。

（3）前人在本区从事了大量而细致的地质工作，形成的报告都是采用此两种方法进行资源储量估算，同时经生产验证方法合理可行。

采用垂直断面法进行资源储量估算，在剖面图上计算矿体所在剖面面积，用相邻剖面间距与矿体在两剖面面积的平均值相乘计算矿体在该块段的体积，利用块段体积与相应的矿石体重相乘即为该块段的矿石量，利用矿石量与块段平均品位相乘求得金属量。

对于采用地质块段法进行资源储量估算主要是由于矿山在三号矿床东段已开采数个中段，对矿床矿体的揭露以十分充分，矿体的厚度与品位在勘探线间的变化信息已十分明朗，故对已开采区段采用地质块段法估算更为准确。本次对三号矿床东段1055米中段至1155米中段全部采用此方法进行计算，对十号矿床的采空区已消耗的资源储量亦采用此方法进行估算。

采用地质块段法进行资源储量估算，在垂直纵投影图上测得该块段的投影面积，用上下各中段坑探工程揭露的矿体平均水平厚度与其相乘得该块段的体积，用其相应的矿石体重与其积为该块段的矿石量，用坑探工程平均品位与其相乘得该块段的金属量。

6．4  资源储量估算主要参数的确定

6．4．1  面积测定

三号矿床东段位于1055米水平标高附近的块段，其断面面积的划分在原划分的基础上，以1055米标高水平线为界，分成上下两个部分，上部分采用地质块段法，下部采用垂直断面法。

（1）采用垂直断面法计算的矿体块段断面积的划分、编号与测定方法

①矿体块段面积划分

矿体在勘探线上与划定块段对应的一个断面为该块段的一个总面积，按矿石类别、层数和标高可分为若干分面积。

  - 面积编号

块段总面积编号取决于面积前后的块段编号，如面积编号为8D/3D（三号矿床S—5矿体2勘探线），表明该面积前为8D块段，其后为3D块段。

  - 面积的测定

在中国地质大学研制的MAPGIS地理信息系统软件为各断面造区，然后在计算机上直接读取数据。

（2）采用地质块段法计算的矿体块段投影面积测定

利用中国地质大学研制的MAPGIS地理信息系统软件，在矿体垂直纵投影图上为各块段投影面造区，然后在计算机上直接读取数据。

6．4．2 矿体厚度的确定

由于本区穿过矿体的勘探工程多为斜孔，钻孔穿过矿体部位的轴心夹角近于垂直，因此矿体厚度均从剖面图上直接量得，水平厚度采用矿体厚度与矿体倾角正弦三角函数之商求得，本区矿体呈层状与似层状，其倾角一般为56°。

坑道工程一般为垂直矿体布置，其矿体的水平厚度为即为样品所控制的长度。若坑道工程与矿体斜交，则在平面图上量取其夹角数，利用三角函数求出其矿体水平厚度。

6．4．3 勘探线剖面间距的确定

勘探线间距沿用前人的测定结果，即两相邻剖面间距离为100米，在矿体边部外推部分若被断层切断时，其距离则在垂直纵投影图上实际量得。

6．4．4 矿体块段体积的计算

（1）垂直断面法

①当两相邻剖面上同一块段的相对面积误差小于等于40%时采用公式：

V=S1+S22L

式中：S1、S2—相邻两剖面面积

V—矿体体积

L—剖面间距

②当两相邻剖面上同一块段的相对面积差大于40%时采用公式：

V=S1+S2+S1⋅S23L

式中：S1、S2—相邻两剖面矿体面积

V—矿体体积

L—剖面间距

③当矿体呈互补尖灭（即楔形尖灭）时采用楔形公式：

V=S·L /2

L—剖面间距

V—矿体体积

S—剖面面积

  - 当矿体呈锥形尖灭时采用锥形公式：

V= S·L /3

V—矿体体积

L—剖面间距

S—剖面面积

（2）地质块段法

V= S·H

V—块段体积(m3)

H—块段平均水平厚度（m）

S—剖面面积(m2)

6．4．5 平均品位的计算

平均品位的计算沿用原核实报告的具体作法，即：铜、锌平均品位的计算用加权法计算，而硫的平均品位计算采用算术平均法计算，对达不到工业指标要求的元素，其平均品位一律采用加权法计算。

(1)单工程平均品位：铜、锌的单工程平均品位用每个样品的分析结果与其采样长度加权求得；硫的单工程平均品位是将每个样品的分析结果相加用算术平均法求得。

(2)断面平均品位：铜、锌的断面平均品位是将每个单工程平均品位与矿体厚度加权求得；硫的断面平均品位是将每个单工程平均品位相加用算术平均法求得。

(3)块段平均品位：垂直断面法铜、锌的块段平均品位是将其断面平均品位与其断面面积加权求得，硫的块段平均品位是用断面平均品位算术平均求得；地质块断法铜、锌的块段平均品位是各单工程的平均品位与各单工程水平矿体厚度加权求得。

(4)矿体平均品位：铜、锌、硫各类型矿体平均品位用其各块段所含金属量（硫为硫元素量）之和与其各块段矿石量之和相除求得。

对于硫平均品位用算术平均法计算是否合适，原核实报告经过对矿区参与储量计算的114个钻孔、坑道工程平均品位的单硫、锌硫、铜硫型矿体中硫用加权平均法计算对比，正负误差相抵，其绝对误差分别为-0.168%、0.114%、-0.113%，为此，硫的平均品位用算术平均法计算的结果是可靠的，两种方法计算结果误差为-0.167%，矿山生产实际应用亦验证此方法可行。

6．4．6 矿石体重的确定

本次储量计算矿石体重值采用原核实报告中的体重值，即1994年内蒙古地质勘探大队提交的《内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口硫铁矿多金属矿区三、六号矿床储量报告》中的矿石体重值，其小体重样品从1991—1992年施工钻孔岩芯中共采各类型矿石132件，结果是按各类型单个样品的测试结果分别以算术平均法求得（见表15）。

表15                小体重计算一览表

| 矿石类型 | 样品数量（个） | 小体重值（t/m3） |
| --- | --- | --- |
| 铜硫 | 31 | 4.01 |
| 锌硫 | 27 | 3.77 |
| 铜 | 9 | 3.36 |
| 铁 | 16 | 3.77 |
| 富硫 | 30 | 4.19 |
| 贫硫 | 32 | 3.76 |
| 锌 | 4 | 3.39 |

其中锌矿石小体重值采用1973年内蒙古自治区冶金地质勘探公司五一一队提交的《内蒙古自治区潮格旗炭窑口硫铁矿多金属矿区三号矿床东段地质勘探报告》中所测试确定的值。十号矿床锌硫矿体矿石体重值：ZnS为3.77t/m3。硫矿体的矿石体重值以其品位确定, 15-25%的取3.76t/m3，大于25%的取4.19t/m3。

6．4．7  储量计算参数的精度要求

品位（%）：计算到小数点后两位，金、银计算单位为克/吨，（金计算到小数点后三位，银为后两位）。

厚度（米）：计算到小数后两位。

面积：计算到到小数点后两位。

体积：计算到立方米。

体重：计算到小数后两位。

储量：块段与矿体的矿石量计算到吨，矿床矿石总量计算到万吨后两位；金属量计算到吨。金计算到千克后两位、银计算到千克，钴、镉、铟均计算到吨后两位。所有规定数后第一位均采用四舍五入。

6．5  矿体圈定原则

依据原核实报告严格按工业指标圈定矿体。

6．5．1  单工程中矿体边界的确定

（1）单元素矿体的圈定

将同一矿中等于或大于边界品位的连续样品圈定在一起，其平均品位达到最低工业品位要求的部分为工业矿体，凡平均品位在边界品位以上到最低工业品位之间，适当取舍边部低品位样品，直至其平均品位达到最低工业品位，若仍达不到最低工业品位要求，则不作矿体圈定。

（2）复合矿体的圈定

铜、锌、硫复合矿体以铜、硫边界品位来圈定，按铜硫复合矿体进行储量计算，其中锌作伴生组份计算；锌硫复合矿体以锌、硫均必须大于等于边界品位圈定，按锌硫复合矿体进行储量计算；复合矿体中铜、锌的块段平均品位一般应大于等于最低工业品位。

（3）复合矿体边部的个别样品中，当铜、锌品位达到边界品位而硫品位未达边界品位，但平均品位达到工业品位时，则圈入复合矿体，否则另圈定为单一矿体。

（4）根据前人的统计结果，钻孔与矿体间轴心夹角为49°时，采样长度为1.34米时，其真厚度为1.00米，即达可采厚度，采样长度为2.68米时，真厚为2.00米，即达剔除厚度。

6．5．2  矿体的连接

按照矿体的成因及矿体对比依据，遵循前人具体方法连接，即在综合剖面图上，对应矿体均按折线连接。

6．5．3  夹石的圈定与连接

对矿体中厚度大于或等于2米的夹石连接后剔除，当一工程中夹石厚度大于或等于2米，而相邻工程的夹石厚度小于2米时，夹石尖灭在两工程之间。

6．5．4  矿体四周边界的确定

（1）综合剖面图上矿体边界的确定

本次储量核实仍采用前人资料，对有限外推按矿体自然尖灭或外推工程间距一半尖灭，或平推1/4，外推厚度不得大于工程控制厚度，外推按相邻剖面上矿体延深位置先在垂直纵投影图上确定，然后反推到剖面图上，矿体若被断层切断时，外推距离就受断层所控制。

（2）垂直纵投影图上矿体边界的确定

在工程控制的勘探线上矿体的边界均按剖面图上的位置投在纵投影图上，同一矿体在同一条勘探线上有间断时，则按无矿带圈出，当相邻勘探线上有对应矿体时，外推到相邻线上，没有对应矿体时外推线距一半，一孔控制的矿体做锥形外推，多孔控制的矿体做楔形外推。当断层切断矿体或尖灭时，外边界由水平断面图上切取，然后投在垂直纵投影图上，与剖面见矿点相连作为外边界。对生产中段间矿体边界线的外推，原则上为一中段工程中见矿，而相邻中段对应地段未见矿，则矿体边界线沿倾向外推至两中段段距的一半。

6．6  采空区边界圈定

三号矿床东段采空区主要分布在20-15线间1055米标高以上。采空区边界的圈定是根据实测采空区边界圈定，采空区内因坍塌无法实测预留矿柱，故本次工作把预留的矿柱圈定为采空区。十号矿床西段采空区主要分布在34-24线之间，位于1150米以上。

6．7  块段划分

（1）块段的划分原则

相邻两剖面间的同一矿体同一资源储量类别划为一个块段，其横向边界为工程控制点或外推点，纵向边界为勘探线或由两邻线间的外推边界，逐个块段相连接成块段，各块段界线用点划线明确划分，各资源储量级别的块段在图上均以块段名称后缀表示如（1D-（333））。

（2）块段的编号

在垂直纵投影图上，划分完块段后按不同储量级别分别编号，编号顺序为自左向右，由上至下。如：1B、2B……，1C、2C……；1D、2D……。

本次工作中对三号矿床东段1055米中段水平以下的块段，原则上维持原核实报告的划分，对被1055米标高水平线分割的块段，在其下部使用原块段号后加汉语“下”表示，以示其是被分割的位于1055米标高水平之下的块段；对原块段名称后均加上该块段资源储量类型代号作为后缀，整体构成该块段的编号如（1D下-（333））。对1055米中段水平以上的块段，是采用地质块段法估算，其编号是以英文字母A、B、C...加该块段资源储量类型代号作为后缀，整体构成该块段的编号，如（B-（122b））;块段的划分原则上以中段和采空区为界，各采空区划分为一个独立的块段，对控矿坑道工程较少或采空区已连通的区段，块段划分时可穿越生产中段，形成一个较大的块段。

6．8  资源储量类型确定条件

根据矿体的地质可靠程度，可行性评价，经济意义确定其资源储量类型。

（1）111b类型资源储量的划分：所有采空区消耗的资源储量划归为该类型；矿山生产中段所形成的备采矿量和采准矿量属于该类型，即沿走向25米间距有坑道工程控制，上中段有坑道工程控制，或沿倾向有垂直工程控制的块段；

（2）122b资源储量的划分：对三号矿床东段有系统工程控制，网度基本上达到100×100米，个别网度虽为100—150×50-100米，但矿体稳定对应关系好，能满足要求，属矿山设计开采范围内的块段矿量，划归为122b资源储量。

（3）332资源储量的划分：工程控制网度达１00－150×100米，达到控制程度，但属矿山设计开采范围外或边部，或矿石主要有用组分未达到一般工业指标。

（4）333资源储量的划分：为见矿工程有限外推部分，或虽有工程控制，但控制网度达不到规范控制要求的，划归为333资源储量。

（5）对矿山没有进行开采作业的一号矿床和六号矿床本次核实引用原核实报告的成果资料，但对原核实报告的成果进行了核算。

6．9  资源储量估算结果

矿区本次核实标高为1270米至750米，估算范围为齐华矿业有限责任公司采矿证所设矿区范围，经本次核实，截止到2010年3月31日，内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口矿区累计探明矿石资源储量为12674.74万吨，累计消耗矿石资源储量为2660.94万吨（包括1155米标高以上的消耗量1451.71万吨），本次保有10013.8万吨。保有矿量中各类型矿石分别为硫铁矿2682.66万吨、锌硫矿1631.41万吨、铜硫矿1807.97万吨、单锌矿885.2万吨、单铜矿1373.48万吨和磷灰岩矿530.6万吨、磁铁矿1102.48万吨（详见表16、17、18、19、20）。

（1）主要矿产保有资源储量为

硫铁矿（金属量（万吨）/矿石量（万吨））：

111b                 124.59万吨/600.47万吨

122b                 127.80万吨/635.56万吨

332                  134.19万吨/595.95万吨

333                  185.57万吨/850.68万吨

111b+122b+332+333 572.15万吨/2682.66万吨(平均品位21.34%)

（2）共生矿产保有资源储量分别为

1）、锌矿（金属量（吨）/矿石量（万吨））：

111b                 35995吨/216.26万吨

122b                 93885吨/638.73万吨

332                  53748吨/220.52万吨

333                  438213吨/1441.1万吨

111b+122b+332+333    621841吨/2516.61万吨(平均品位2.44%)

2）、铜矿（金属量（吨）/矿石量（万吨））：

111b                 26777.04吨/393.78万吨

122b                 38096.1吨/541.39万吨

332                  69172.11吨/838.15万吨

333                  113680.65吨/1408.13万吨

111b+122b+332+333  247725.9吨/3181.45万吨(平均品位0.82%)

3）、磷矿（五氧化二磷含量（吨）/矿石量（万吨））：

332                  217428吨/222.6万吨

333                  229189吨/308.0万吨

332+333              446617吨/530.6万吨(平均品位8.42%)

（3）磁铁矿（金属量量（吨）/矿石量（万吨））：

111b                484169.4吨/229.90万吨

122b                588900.78吨/279.63万吨

333                 1248752.7吨/592.95万吨

111b+122b+332+333 2321822.88吨/1102.48万吨(平均品位16.78%)

（4）伴生金、银、钴、铟及锗矿产保有资源储量分别为

1）、金(金属量)：        1763 kg

2）、银(金属量)：        957 t

3）、钴(金属量)：        5868 t

4）、铟(金属量)：        204 t

5)、锗(金属量)：        23 t

表16                       各矿种保有资源储量简表

| 矿种 | 资源储量类别 | 资源储量（万吨） | 金属量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫矿产 | 111b | 600.47 | 124.59 | 金属量为标准硫，单位为万吨。 |
|  | 122b | 635.56 | 127.80 |  |
|  | 332 | 595.95 | 134.19 |  |
|  | 333 | 850.68 | 185.57 |  |
|  | 合计 | 2682.66 | 572.15 |  |
| 锌矿产 | 111b | 216.26 | 35995 | 金属量单位为吨。 |
|  | 122b | 638.73 | 93885 |  |
|  | 332 | 220.52 | 53748 |  |
|  | 333 | 1441.1 | 438213 |  |
|  | 合计 | 2516.61 | 621841 |  |
| 铜矿产 | 111b | 393.78 | 26777.04 |  |
|  | 122b | 541.39 | 38096.1 |  |
|  | 332 | 838.15 | 69172.11 |  |
|  | 333 | 1408.13 | 113680.65 |  |
|  | 合计 | 3181.45 | 247725.9 |  |
| 磷矿产 | 332 | 222.6 | 217428 |  |
|  | 333 | 308.0 | 229189 |  |
|  | 合计 | 530.6 | 446617 |  |
| 磁铁矿 | 111b | 229.90 | 484169.4 |  |
|  | 122b | 279.63 | 588900.78 |  |
|  | 332 | 592.95 | 1248752.7 |  |
|  | 合计 | 1102.48 | 2321822.88 |  |
| 总 计 |  | 10013.8 |  |  |

| 表17 各矿床保有资源储量汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿床 编号 | 矿产 名称 | 储量类别 | 矿石量（万吨） | 金属量（t） |  |  |  |  | 平均品位（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TS（万吨） | Cu | Zn | Fe | P2O5 | TS | Cu | Zn | Fe | P2O5 |  |
| 三 号 东 段 | 硫矿产 | 111b | 571.84 | 118.66 | 2937.73 | 1848.2 |  |  | 20.75 | 0.05 | 0.03 |  |  |  |
|  |  | 122b | 434.56 | 87.95 | 2232.48 | 0 |  |  | 20.24 | 0.05 |  |  |  |  |
|  |  | 332 | 556.93 | 125.31 | 1348.05 | 0 |  |  | 22.50 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 333 | 579.04 | 128.84 | 5456.3 | 55 |  |  | 22.25 | 0.09 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 2142.37 | 460.76 | 11974.56 | 1903.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伴生铜 矿产 | 111b | 393.78 | 77.69 | 26777.04 | 3607.26 |  |  | 19.73 | 0.68 | 0.09 |  |  |  |
|  |  | 122b | 506.99 | 100.33 | 35430.10 | 11927.78 |  |  | 19.79 | 0.70 | 0.24 |  |  |  |
|  |  | 332 | 423.85 | 87.99 | 30551.11 | 22040.2 |  |  | 20.76 | 0.72 | 0.52 |  |  |  |
|  |  | 333 | 483.35 | 98.27 | 33385.65 | 11587.28 |  |  | 20.33 | 0.69 | 0.24 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 1807.97 | 364.28 | 126143.90 | 49162.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伴生锌 矿产 | 111b | 164.21 | 29.30 | 1026.24 | 23646.24 |  |  | 17.84 | 0.06 | 1.44 |  |  |  |
|  |  | 122b | 254.45 | 40.64 | 1227.25 | 30435.80 |  |  | 15.97 | 0.05 | 1.24 |  |  |  |
|  |  | 332 | 146.27 | 24.60 | 877.62 | 25148.26 |  |  | 16.82 | 0.06 | 1.72 |  |  |  |
|  |  | 333 | 266.01 | 41.92 | 1596.06 | 59054.22 |  |  | 15.76 | 0.06 | 2.22 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 830.94 | 136.46 | 4727.17 | 138284.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 十号 西段 | 硫矿产 | 111b | 28.63 | 5.87 |  | 1316.98 |  |  | 20.52 |  | 0.46 |  |  |  |
|  |  | 122b | 201 | 39.92 |  | 804.00 |  |  | 19.86 |  | 0.04 |  |  |  |
|  |  | 332 | 39.02 | 9.00 |  | 195.1 |  |  | 23.07 |  | 0.05 |  |  |  |
|  |  | 333 | 271.64 | 56.94 |  | 2988.04 |  |  | 20.96 |  | 0.11 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 540.29 | 111.73 |  | 5304.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伴生锌 矿产 | 111b | 52.05 | 12.30 |  | 13689.15 |  |  | 23.64 |  | 2.63 |  |  |  |
|  |  | 122b | 384.28 | 71.55 |  | 62253.36 |  |  | 18.62 |  | 1.62 |  |  |  |
|  |  | 332 | 28.15 | 4.00 |  | 5432.95 |  |  | 14.20 |  | 1.93 |  |  |  |
|  |  | 333 | 306.99 | 58.11 |  | 53109.27 |  |  | 18.93 |  | 1.73 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 771.47 | 145.96 |  | 134484.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六号 | 铜矿产 | 332 | 414.30 | 17.70 | 38621 | 3436 |  |  | 4.27 | 0.93 |  |  |  |  |
|  |  | 333 | 190.96 | 7.35 | 6689 |  |  |  | 3.85 | 0.35 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 605.26 | 25.05 | 45310 | 3436 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续表17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿床编号 | 矿产名称 | 储量类别 | 矿石量（万吨） | 金属量（t） |  |  |  |  | 平均品位（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TS（万吨） | Cu | Zn | Fe | P2O5 | TS | Cu | Zn | Fe | P2O5 |  |
| 盲矿床 | 铜矿产 | 333 | 99.12 |  | 6572 |  |  |  |  | 0.66 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 99.12 |  | 6572 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一号 矿床 | 铜矿产 | 122b | 34.40 |  | 2666 |  |  | 16731 |  | 0.78 |  |  |  |  |
|  |  | 333 | 634.70 |  | 67034 |  |  | 242677 |  | 1.06 |  |  |  |  |
|  |  | 合计 | 669.10 |  | 69700 |  |  | 259408 |  |  |  |  |  |  |
|  | 锌矿产 | 332 | 46.10 | 1.48 |  | 11702 |  |  | 3.21 |  | 2.54 |  |  |  |
|  |  | 333 | 839.10 | 34.90 |  | 312440 |  |  | 4.16 |  | 3.72 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 885.20 | 36.38 |  | 324142 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 磷矿产 | 332 | 222.6 |  | 2898 |  |  | 217428 |  | 0.13 |  |  | 9.77 |  |
|  |  | 333 | 308.0 |  | 6588 |  |  | 229189 |  | 0.21 |  |  | 7.44 |  |
|  |  | 合计 | 530.6 |  | 9486 |  |  | 446617 |  |  |  |  |  |  |
| 三号 西段 | 磁铁矿 | 111b | 229.90 | 24.02 |  |  | 428303.70 |  | 10.45 |  |  | 18.63 |  |  |
|  |  | 122b | 279.63 | 20.69 |  |  | 588900.80 |  | 7.40 |  |  | 21.06 |  |  |
|  |  | 333 | 592.95 | 22.59 |  |  | 919072.50 |  | 3.81 |  |  | 15.50 |  |  |
|  |  | 合计 | 1102.48 | 67.30 |  |  | 1936277 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 伴生锌矿产 | 333 | 29.0 |  |  | 11252.0 |  |  |  |  | 3.88 |  |  |  |
|  |  | 合计 | 29.0 |  |  | 11252.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 矿区总计 |  |  | 10013.8 | 1347.92 | 273913.63 | 667969.09 | 1936277 | 706025 |  |  |  |  |  |  |

表18                               矿区累计动用储量表

| 标高 | 矿床 编号 | 矿种 | 资源量类型 | 矿石量 （万吨） | 平均品位(%) |  |  |  |  | 金属量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | TS | Zn | Cu | P | Fe | TS（万吨） | Zn | Cu | P | Fe |  |
| 1155标高以上 | 三号矿床东段 | S | 111b | 766.33 | 20.36 |  |  |  |  | 155.03 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZnS | 111b | 389.07 | 15.91 | 2.04 |  |  |  | 61.9 | 79370.28 |  |  |  |  |
|  |  | CuS | 111b | 296.31 | 19.82 |  | 0.76 |  |  | 58.73 |  | 22519.56 |  |  |  |
| 750至1155 标高 | 三号矿床东段 | S | 111b | 456.86 | 20.55 |  |  |  |  | 93.9 |  |  |  |  |  |
|  |  | ZnS | 111b | 310.59 | 15.45 | 2.08 |  |  |  | 48.53 | 64494.74 |  |  |  |  |
|  |  | CuS | 111b | 430.77 | 19.97 |  | 0.78 |  |  | 86.01 |  | 33401.25 |  |  |  |
|  | 十号矿床西段 | S | 111b | 1.18 | 25.42 | 0.52 |  |  |  | 0.3 | 61.2 |  |  |  |  |
|  |  | ZnS | 111b | 9.83 | 18.11 | 1.55 |  |  |  | 1.78 | 1525.37 |  |  |  |  |
| 总计 |  |  | 111b | 2660.94 |  |  |  |  |  | 506.18 | 145451.6 | 55920.81 |  |  |  |

表19                             各矿床01年3月底资源储量累计查明、累计动用及保有量表

|  | 矿产名称 (矿产组合) | 矿石工业类型及 品 级 | 矿石主要组分及质量指标(%) | 970年至2010年3月底累计查明、累计动用及保有资源储量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 类 型 编 码 | 累计 查明 | 累计 动用 | 勘查 增减 | 重算 增减 （+ -） | 保有资源 储量 |  |  |  |
| 三号矿床东段 | S | 主矿产 硫铁矿 | S:23.18 | 111b | 1748.6 | 1223.13 | 46.37 |  | 571.84 |  |  |  |
|  |  |  | S:23.18 | 122b | 480.93 |  | -46.37 |  | 434.56 |  |  |  |
|  |  |  | S:23.6 | 332 | 556.93 |  |  |  | 556.93 |  |  |  |
|  |  |  | S:23.6 | 333 | 579.04 |  |  |  | 579.04 |  |  |  |
|  | 伴生Cu . S | 伴生铜矿 | Cu：0.56 | 111b | 1093.44 | 699.66 |  |  | 393.78 |  |  |  |
|  |  |  | Cu：0.73 | 122b | 506.99 |  |  |  | 506.99 |  |  |  |
|  |  |  | Cu：0.43 | 332 | 423.85 |  |  |  | 423.85 |  |  |  |
|  |  |  | Cu:0.71 | 333 | 483.35 |  |  |  | 483.35 |  |  |  |
|  | 伴生Zn . S |  | Zn:3.54 | 111b | 891.35 | 727.14 |  |  | 164.21 |  |  |  |
|  |  |  | Zn:2.73 | 122b | 254.45 |  |  |  | 254.45 |  |  |  |
|  |  | 伴生锌矿 | Zn:2.54 | 332 | 146.27 |  |  |  | 146.27 |  |  |  |
|  |  |  | Zn:3.72 | 333 | 266.01 |  |  |  | 266.01 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  | 7431.21 | 2649.93 | 0 |  | 4781.28 |  |  |  |
| 十 号 矿 床 西 段 | S | 主矿产 硫铁矿 | S:20.52 | 111b | 29.81 | 1.18 |  |  | 28.63 |  |  |  |
|  |  |  | S:19.86 | 122b | 201 |  |  |  | 201 |  |  |  |
|  |  |  | S:23.07 | 332 | 39.02 |  |  |  | 39.02 |  |  |  |
|  |  |  | S:20.96 | 333 | 271.64 |  |  |  | 271.64 |  |  |  |
|  | Zn . S | 伴生锌矿 | S:23.64 Zn：2.63 | 111b | 61.88 | 9.83 |  |  | 52.05 |  |  |  |
|  |  |  | S:18.62 Zn：1.62 | 122b | 384.28 |  |  |  | 384.28 |  |  |  |
|  |  |  | S:14.20 Zn：1.93 | 332 | 28.15 |  |  |  | 28.15 |  |  |  |
|  |  |  | S:18.93 Zn：1.73 | 333 | 306.99 |  |  |  | 306.99 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1322.77 | 11.01 |  |  | 1311.76 |  |  |  |
| 续表19 各矿床01年3月底资源储量累计查明、累计动用及保有量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿产名称 (矿产组合) | 矿石工业类型及品 级 | 矿石主要组分及质量指标(%) | 1970年至2010年3月底累计查明、累计动用及保有资源储量 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |
|  |  |  |  | 类 型 编 码 | 累计 查明 | 累计 动用 | 勘查 增减 | 重算 增减 （+ -） | 保有资源 储量 |  |  |  |
| 六号矿床 | Cu | 铜 | Cu：0.83 | 332 | 414.30 |  |  |  | 414.30 |  |  |  |
|  |  |  | Cu：0.33 | 333 | 190.96 |  |  |  | 190.96 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 605.26 |  |  |  | 605.26 |  |  |  |
| 盲矿床 | Cu | 铜 | 0.66 | 333 | 99.12 |  |  |  | 99.12 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 99.12 |  |  |  | 99.12 |  |  |  |
| 一号矿床 | Cu | 铜矿 | Cu:0.78 | 122b | 34.4 |  |  |  | 34.4 |  |  |  |
|  |  |  | Cu:1.06 | 333 | 634.7 |  |  |  | 634.7 |  |  |  |
|  | Zn | 锌矿 | Zn:2.54 | 122b | 46.1 |  |  |  | 46.1 |  |  |  |
|  |  |  | Zn:3.72 | 333 | 839.1 |  |  |  | 839.1 |  |  |  |
|  | P2O5 | 磷灰石 | P2O5:9.77 | 122b | 222.6 |  |  |  | 222.6 |  |  |  |
|  |  |  | P2O5:7.44 | 333 | 308 |  |  |  | 308 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 2084.9 |  |  |  | 2084.9 |  |  |  |
| 三号矿床西段 | Fe | 磁铁矿 | Fe：18.63 S：10.45 | 111b | 229.9 |  |  |  | 229.9 |  |  |  |
|  |  |  | Fe：21.06 S：7.4 | 122b | 279.63 |  |  |  | 279.63 |  |  |  |
|  |  |  | Fe：15.5 S：3.81 | 333 | 592.95 |  |  |  | 592.95 |  |  |  |
|  | Zn | 伴生锌 | Zn：3.88 | 333 | 29 |  |  |  | 29 |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 1131.48 |  |  |  | 1131.48 |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  | 12674.74 | 2660.94 |  |  | 10013.8 |  |  |  |

注：累计查明、累计动用量均包括三号矿床东段1155米标高以上完全消耗的资源储量1451.71万吨。

| 表20 伴生组分金、银、钴、铟、锗金属资源储量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿石类型 | 金矿 |  |  | 银矿 |  |  | 钴矿 |  |  | 铟矿 |  |  | 锗矿 |  |  |
|  | 矿石量（万吨） | 金属量（Kg） | 平均品位（g/t） | 矿石量（万吨） | 金属量（t） | 平均品位（g/t） | 矿石量（万吨） | 金属量（t） | 平均品位（%） | 矿石量（万吨） | 金属量（t） | 平均品位（%） | 矿石量（万吨） | 金属量（t） | 平均品位（%） |
| 黄铁矿石 |  |  |  | 1742.3 | 234 | 13.43 | 1389.9 | 1972 | 0.01419 |  |  |  |  |  |  |
| 锌硫矿石 | 508.7 | 852 | 0.17 | 731 | 109 | 15.05 | 312 | 601 | 0.01926 |  |  |  | 216.2 | 23 | 0.0011 |
| 铜硫矿石 | 651.4 | 911 | 0.14 | 818 | 216 | 26.41 | 818 | 2305 | 0.02818 | 818 | 204 | 0.0025 |  |  |  |
| 单锌矿 |  |  |  | 885.2 | 194 | 21.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单铜矿 |  |  |  | 1354.8 | 204 | 15.06 | 704.4 | 990 | 0.01405 |  |  |  |  |  |  |
| 金属量 合计 |  | 1763 |  |  | 957 |  |  | 5868 |  |  | 204 |  |  | 23 |  |

6．10  伴生组份的储量估算

6．10．1  金、银、钴、镉、铟、锗资源储量的计算

原核实报告对三号矿床东段及六号矿床保有各类型资源量中的金、银、钴、镉、铟、锗资源储量进行计算，此项指标以新规范为准，达不到伴生评价指标的金属镉不予估算，故本次核实直接引用原核实报告的成果，仅对其进行数据核算，具体计算结果见本报告附表。

6．10．2 伴生硫、铜、锌元素储量计算

原核实报告以各矿种中达到现行规范提供的综合利用指标为统计计算对象，具体做法为首先在同一矿床同一矿种中，选择达标的块段，并进行其伴生元素含量的计算，再将相同资源储量类型块段中的伴生元素含量计算结果相加，即得该达标伴生元素在此矿种中与计算块段相对应的资源储量类型的资源量，伴生硫均以全硫进行计算统计。本次核实对其数据进行核算。

6．11 资源储量估算有关问题的说明

6．11．1有效硫问题

该区硫的品位均指全硫而言，一九七三年511地质队提交的《地质勘探报告》中全硫与有效硫检查结果绝对误差分别为：铜硫矿2.99%，锌硫矿1.03%，单硫矿2.85%，原化工部矿山设计研究院一九七八年六月提交的《内蒙古炭窑口硫铁矿三号矿床东段硫锌矿石选矿扩大实验报告》原矿经过选矿，铜、锌、硫精矿中有效硫分别降至0.86%、0.25%、0.87%，对硫的利用影响甚小，矿山在实际生产过程中，使用全硫品位指标进行生产管理，没有发现明显的误差问题，因此本次储量核实亦未对全硫进行校正，与原核实报告一致。

6．11．2 伴生有用组份金、银、钴、镉、铟、锗的说明

511地质队于一九七五年提交的《伴生组份检查评价报告》，以下简称《报告》:

①金的问题

《报告》中指出，金的品位较低（一般在0.1克/吨±），组合样品中误差较大，没有做出肯定评述。仅铜硫型矿体金含量大于0.1克/吨。而在1991年—1994年内蒙古化工地质大队施工的23个钻孔中，各类型矿体金品位均小于0.1克/吨，原核实报告工作人员，经慎重考虑储量计算金品位以511地质队《报告》结果为准。计算结果仅供参考。

②锗的问题

《报告》指出：锗赋存于何种矿物中尚未搞清，本次按综合利用指标锗≥0.001，也进行了储量计算，并列于附表中，仅供参考。

③镉的问题

依据现有规范，《报告》中所列镉的品位达不到评价的要求，故

本次在伴生资源储量估算未予估算，但矿山在今后的资源开发利用时，需注意其在产品精矿中的富集情况。

6．12 资源储量变化情况评述

本次资源储量核实范围为内蒙古齐华矿业有限责任公司炭窑口硫铁矿所设采矿证范围内，分为南北两个矿带，与原核实报告范围完全吻合。在资源储量上，原核实报告中保有资源总量为7023万吨；而本次核实资源总量（保有+消耗）为12674.74万吨，本次消耗资源总量为2660.94万吨(包括1155标高以上的消耗量1451.71万吨)，本次保有10013.8万吨，矿石总量变化较大，其主要原因为：

（1）本次核实新增加了三号矿床西段的磁铁矿、伴生锌矿的资源储量1131.48万吨。

（2）原核实报告没有统计1980年内蒙古108地质队提交的《内蒙古自治区巴盟潮格旗炭窑口磷硫多金属矿区一号磷铜锌矿床详细普查地质报告》（1981年通过内蒙古自治区地质局的审查，批准文号为内地地字（81）第462号）中铜、锌D级矿石量。地质报告中铜、锌D级矿石量为1473.8万吨，本次核实为1254万吨。

（3）原核实报告文字与附表显示矿区三号矿床东段1155米标高水平以下全为保有资源储量，总矿石量为4637.3万吨，本次通过对矿山生产揭露的相关地质资料的收集，与原核实报告资料进行综合整理计算，矿区三号矿床东段1155米标高水平以下总资源量为4781.28万吨，增加了143.98吨。

（4）原核实报告文字与附表显示矿区十号矿床西段保有资源储量为840.72万吨，本次通过对矿山生产揭露的相关地质资料的收集，与原核实报告资料进行综合整理计算，总资源量为1311.76万吨，增加了471.04吨，其增加的主要原因为近年来矿山对其进行了生产勘探，使该矿床内矿体厚度有了明显的增加。

本次报告与最近一次报告资源储量变化情况对比（详见表21-表25）。现就资源储量变化情况分矿床评述如下：

（1）三号矿床东段

本次工作重点是对三号矿床东段1155标高水平以下的资源储量进行核实，矿山的生产主要集中在该矿床，原核实报告显示其1155标高水平以下的资源储量全为当时的保有资源量，现将本次核实估算的各矿体资源量与原核实报告估算各矿体资源量对比列表如表23，由此表可以看出三号矿床东段总量净增约143.98万吨，与原核实报告相近。矿体资源量的变化具有此消彼长的现象，含矿层的总体厚度无大的变化，说明原地质工作十分细致，选择的工程间距及勘探类型和计算方法是合理、有效的。

三号矿床东段1155米标高以上的资源量已全部消耗，通过对矿山往年生产资料的核实，该区段已消耗资源量1451.71万吨。三号矿床东段1155米标高以下的保有各类资源量为4781.28万吨，消耗量为1197.75万吨，但矿山自2004年至2010年3月份三号与十号矿床累计采出矿量为304.49万吨，加上损失率29%，扣除十号矿床已开采的约51万吨矿量，消耗应为400万吨左右，与本次计算消耗资源量相差约800万吨，经与矿山老工程技术人员沟通了解，原因主要有两个方面，一是上次核实时没有对1155标高水平以下矿山开采的矿量进行统计；二是矿山1080米标高水平以上，第6号勘探线以西的区段内以前是由小矿开采的，现都已形成采空区，上次工作时没有资料，该量可能没有计算统计到报告中去。

（2）十号矿床西段

本次工作的另一重点是对十号矿床西段的资源储量的核实，十号矿床西段到目前为止经估算核实保有资源量为 1311.76万吨，各类资源储量与原核实报告相差了471.04万吨，具体增加量为：硫矿产矿石增加了177.53万吨，锌硫矿产矿石量增加了293.51吨。其变化原因主要是矿山近几年的生产勘探，更加确定了该矿床内矿体的厚度，也使得其有了明显的增加，故该资源量增加也是合理的。但需要说明的是1150米标高水平以上，分布有前人的探采坑道，估计该矿床的上部以前有采矿活动，由于本次工作时，矿山没有这方面的详尽资料，故其可能的消耗资源量无法估算，仅在此作为一个问题提出，以便矿山在今后的工作中注意收集这方面资料。

（3）三号矿床西段

在原核实报告中，没有对该矿床段进行工作，为本次核实新增加的矿床。本次核实齐华矿业有限公司提供了相关的工程资料，但未对其进行开采作业。其核实结果为：磁铁矿矿石量为1102.48万吨，其中111b为229.9万吨，122b为279.63万吨，333为592.95万吨。伴生锌矿产矿石量为29.00万吨，资源量类型为333。

（4） 一号矿床：

一号矿床为矿区采矿证范围之内，矿山至今尚未对其进行探采作业，故本次核实工作对收集到的一号矿床原勘查资料进行了核实，核实结果为磷矿石量为530.6万吨，与原核实报告一致,五氧化二磷含量为44.66万吨，平均品位为8.42%；铜资源储量原核实报告只统计了原一号矿床勘查报告中的C级资源储量，铜矿石资源量为34.4万吨，铜金属量为2666吨，而其D级资源储量，铜矿石资源量为634.7万吨，铜金属量为67034吨，没有进行统计，本次核实认为该类资源量应予以统计，故本次核实该部分铜矿石资源量为569.31万吨；锌资源量原核实报告只统计了原勘查报告中的C级资源储量，锌矿石资源量为46.1万吨，锌金属量为11702吨，而其D级资源储量，锌矿石资源量为839.1万吨，锌金属量为312440吨，没有进行统计，本次核实认为该类资源量应予以统计，故本次核实该部分锌矿石资源量为684.69万吨。

（5）六号矿床、盲矿床

六号矿床及盲矿床本次核实，矿山尚未进行探采，仅在9线对六号矿床施工了探矿坑道，原核实报告对其资源储量进行分类，资源量上没有改变，本次工作，对原核实数据进行了重新计算，认为其方法、数据均合理，故直接取用其成果，其中六号矿床铜矿矿石量605.26万吨，金属量为45310吨；盲矿床铜矿矿石量为99.12万吨，其金属量为6572吨。

表21                        本报告与最近一次报告（硫）资源储量变化对比表

| 重叠 | 最近一次报告（原报告）全称 |  |  | 批准单位 |  |  | 批准文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口多金属硫铁矿区资源储量核实报告 |  |  | 国土资源部 |  |  | 国土资矿评储字[2006]149号 |  |
| 重叠 | 项 目 |  | 111b | 122b | 332 | 333 | 333 （低品位） | 合计 |
| Ⅰ | 最近一次报告 全部资源储量 | 硫元素（万吨） | 19.2 | 207.51 |  | 400.01 | 11.99 | 638.72 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 84 | 891 |  | 1864 | 123 | 2962 |
|  | 重叠部分最近一次 报告资源储量 | 硫元素（万吨） | 19.2 | 207.51 |  | 400.01 | 11.99 | 638.72 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 84 | 891 |  | 1864 | 123 | 2962 |
|  | 开采动用资源储量 | 硫元素（万吨） | -288.94 |  |  |  |  | -288.94 |
|  |  | 矿石量（万吨） | -1224.31 |  |  |  |  | -1224.31 |
|  | 本次勘查及重算增减量 | 硫元素（万吨） | 105.39 | -79.71 | 134.19 | -214.44 | -11.99 | -66.56 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 516.47 | -255.44 | 595.95 | -1013.32 | -123 | -279.34 |
|  | 重叠Ⅰ保有资源量 （本报告保有资源储量） | 硫元素（万吨） | 124.59 | 127.8 | 134.19 | 185.57 |  | 572.15 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 600.47 | 635.56 | 595.95 | 850.68 |  | 2682.66 |

续表21                   本报告与最近一次报告（锌矿）资源储量变化对比表

| 重叠 | 最近一次报告（原报告）全称 |  |  | 批准单位 |  |  | 批准文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口多金属硫铁矿区资源储量核实报告 |  |  | 国土资源部 |  |  | 国土资矿评储字[2006]149号 |  |
| 重叠 | 项 目 |  | 111b | 122b | 332 | 333 | 333 （低品位） | 合计 |
| Ⅰ | 最近一次报告 全部资源储量 | 金属量（吨） | 13800 | 114500 |  | 172000 |  | 300300 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 109 | 530 |  | 911 |  | 1550 |
|  | 重叠部分最近一次 报告资源储量 | 金属量（吨） | 13800 | 114500 |  | 172000 |  | 300300 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 109 | 530 |  | 911 |  | 1550 |
|  | 开采动用资源储量 | 金属量（吨） | -235830.4 |  |  |  |  | -235830.4 |
|  |  | 矿石量（万吨） | -736.97 |  |  |  |  | -736.97 |
|  | 本次勘查及重算增减量 | 金属量（吨） | 22195 | -20615 | 53748 | 266213 |  | 321541 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 107.26 | 108.73 | 220.52 | 530.1 |  | 966.61 |
|  | 重叠Ⅰ保有资源量 （本报告保有资源储量） | 金属量（吨） | 35995 | 93885 | 53748 | 438213 |  | 621841 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 216.26 | 638.73 | 220.52 | 1441.1 |  | 2516.61 |

续表21                本报告与最近一次报告（铜矿）资源储量变化对比表

| 重叠 | 最近一次报告（原报告）全称 |  |  | 批准单位 |  |  | 批准文号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口多金属硫铁矿区资源储量核实报告 |  |  | 国土资源部 |  |  | 国土资矿评储字[2006]149号 |  |
| 重叠 | 项 目 |  | 111b | 122b | 332 | 333 | 333 （低品位） | 合计 |
| Ⅰ | 最近一次报告 全部资源储量 | 金属量（吨） | 8100 | 50600 |  | 77800 | 5300 | 141800 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 87 | 695 |  | 1047 | 151 | 1980 |
|  | 重叠部分最近一次 报告资源储量 | 金属量（吨） | 8100 | 50600 |  | 77800 | 5300 | 141800 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 87 | 695 |  | 1047 | 151 | 1980 |
|  | 开采动用资源储量 | 金属量（吨） | -39180.96 |  |  |  |  | -39180.96 |
|  |  | 矿石量（万吨） | -699.66 |  |  |  |  | -699.66 |
|  | 本次勘查及重算增减量 | 金属量（吨） | 18677.04 | -12503.9 | 69172.11 | 35880.65 | -5300 | 105925.90 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 306.78 | -153.61 | 838.15 | 1.13 | -151 | 841.45 |
|  | 重叠Ⅰ保有资源量 （本报告保有资源储量） | 金属量（吨） | 26777.04 | 38096.1 | 69172.11 | 113680.65 |  | 247725.9 |
|  |  | 矿石量（万吨） | 393.78 | 541.39 | 838.15 | 1408.13 |  | 3181.45 |

续表21                   本报告与最近一次报告（磷矿）资源储量变化对比表

|  | 重叠 | 最近一次报告（原报告）全称 |  |  | 批准单位 |  |  | 批准文号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ | 内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口多金属硫铁矿区资源储量核实报告 |  |  | 国土资源部 |  |  | 国土资矿评储字[2006]149号 |  |  |
|  | 重叠 | 项 目 |  | 111b | 122b | 332 | 333 | 333 （低品位） | 合计 |  |
|  | Ⅰ | 最近一次报告 全部资源储量 | 金属量(P2O5（万吨）) |  |  | 21.74 | 22.92 |  | 44.66 |  |
|  |  |  | 矿石量（万吨） |  |  | 222.6 | 308 |  | 530.6 |  |
|  |  | 重叠部分最近一次 报告资源储量 | 金属量(P2O5（万吨）) |  |  | 21.74 | 22.92 |  | 44.66 |  |
|  |  |  | 矿石量（万吨） |  |  | 222.6 | 308 |  | 530.6 |  |
|  |  | 开采动用资源储量 | 金属量(P2O5（万吨）) | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  |  | 矿石量（万吨） | 0 |  |  |  |  | 0 |  |
|  |  | 本次勘查及重算增减量 | 金属量(P2O5（万吨）) |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  |  | 矿石量（万吨） |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |
|  |  | 重叠Ⅰ保有资源量 （本报告保有资源储量） | 金属量(P2O5（万吨）) |  |  | 21.74 | 22.92 |  | 44.66 |  |
|  |  |  | 矿石量（万吨） |  |  | 222.6 | 308 |  | 530.6 |  |
| 续表21 本报告与最近一次报告（铁矿）资源储量变化对比表 重叠; 最近一次报告（原报告）全称; 批准单位; 批准文号. Ⅰ; 内蒙古自治区乌拉特后旗炭窑口多金属硫铁矿区资源储量核实报告; 国土资源部; 国土资矿评储字[2006]149号. 重叠; 项 目; 111b; 122b; 332; 333; 333 （低品位）; 合计. Ⅰ; 最近一次报告 全部资源储量; 金属量（吨）; 0; 0; 0; 0; 0. 矿石量（万吨）; 0; 0; 0; 0; 0. 重叠部分最近一次 报告资源储量; 金属量（吨）; 0; 0; 0; 0; 0. 矿石量（万吨）; 0; 0; 0; 0; 0. 开采动用资源储量; 金属量（吨）; 0; 0. 矿石量（万吨）; 0; 0. 本次勘查及重算增减量; 金属量（吨）; 484169.4; 588900.78; 0; 1248752.7; 2321822.88. 矿石量（万吨）; 229.90; 279.63; 0; 592.95; 1102.48. 重叠Ⅰ保有资源量 （本报告保有资源储量）; 金属量（吨）; 484169.4; 588900.78; 0; 1248752.7; 2321822.88. 矿石量（万吨）; 229.90; 279.63; 0; 592.95; 1102.48. |  |

| 表22 三号矿床东段各矿体资源储量变化对比表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿体 | 原核实报告保有资源量情况 |  |  |  |  |  |  | 本次核实资源情况 |  |  |  |  |  |  | 资源变化情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 矿石量 | 金属量 |  |  | 平均品位 |  |  | 矿石量 | 金属量 |  |  | 平均品位 |  |  | 矿石量 | 金属量 |  |  | 平均品位 |  |  |
|  |  | TS | Cu | Zn | Cu | Zn | TS |  | TS | Cu | Zn | Cu | Zn | TS |  | TS | Cu | Zn | Cu | Zn | TS |
| S-1 | 511.15 | 123.14 |  |  | 0.14 | 0.08 | 24.09 | 439.79 | 95.79 |  |  | 0.17 | 0.53 | 21.78 | -71.36 | -27.35 |  |  | 0.03 | 0.45 | -2.31 |
| S-2 | 698.21 | 151.3 |  |  | 0.08 | 0.1 | 21.67 | 605.4 | 135.31 |  |  | 0.04 | 0 | 22.35 | -92.81 | -15.99 |  |  | -0.04 | -0.1 | 0.68 |
| S-3 | 363.13 | 71.5 |  |  | 0.04 | 0.14 | 19.69 | 432.91 | 86.71 |  |  | 0.11 | 0.74 | 20.03 | 69.78 | 15.21 |  |  | 0.07 | 0.6 | 0.34 |
| S-4 | 332.39 | 44.24 |  |  | 0.03 | 0.08 | 13.31 | 328.48 | 56.60 |  |  | 0 | 0 | 17.23 | -3.91 | 12.36 |  |  | -0.03 | -0.08 | 3.92 |
| S-5 | 430.66 | 98.15 |  |  | 0.11 | 0.09 | 22.79 | 293.46 | 69.64 |  |  | 0.05 | 0 | 23.73 | -137.2 | -28.51 |  |  | -0.06 | -0.09 | 0.94 |
| 小计 | 2336 | 488.3 |  |  |  |  |  | 2100.04 | 444.04 |  |  |  |  |  | -235.96 | -44.26 |  |  |  |  |  |
| ZnS-1 | 85 |  |  | 23519 | 0.16 | 2.77 | 14.42 | 106.75 |  |  | 31384.5 | 0.21 | 2.94 | 15.19 | 21.75 |  |  | 7865.5 | 0.05 | 0.17 | 0.77 |
| ZnS-2 | 198.25 |  |  | 68394 | 0.12 | 3.45 | 16.61 | 134.69 |  |  | 46872.12 | 0 | 3.48 | 16.3 | -63.56 |  |  | -21521.88 | -0.12 | 0.03 | -0.31 |
| ZnS-3 | 220.76 |  |  | 26585 | 0.02 | 1.2 | 16.27 | 168.57 |  |  | 18879.84 | 0 | 1.12 | 16.32 | -52.19 |  |  | -7705.16 | -0.02 | -0.08 | 0.05 |
| ZnS-4 | 299.53 |  |  | 41917 | 0.03 | 1.4 | 17.9 | 221.52 |  |  | 31234.32 | 0.08 | 1.41 | 17.15 | -78.01 |  |  | -10682.68 | 0.05 | 0.01 | -0.75 |
| ZnS-5 | 57.85 |  |  | 11225 | 0.07 | 1.94 | 16.72 | 109.69 |  |  | 23802.73 | 0 | 2.17 | 12.24 | 51.84 |  |  | 12577.73 | -0.07 | 0.23 | -4.48 |
| ZnS-6 | 28 |  |  | 3248 | 0.03 | 1.16 | 17.88 | 35.36 |  |  | 7673.12 | 0 | 2.17 | 12.24 | 7.36 |  |  | 4425.12 | -0.03 | 1.01 | -5.64 |
| ZnS-9 | 170.64 |  |  | 29737 | 0.04 | 1.74 | 13.37 | 91.07 |  |  | 17303.3 | 0.17 | 1.9 | 14.84 | -79.57 |  |  | -12433.7 | 0.13 | 0.16 | 1.47 |
| 小计 | 1060 |  |  | 204625 |  |  |  | 867.65 |  |  | 177149.93 |  |  |  | -192.35 |  |  | -27475.07 |  |  |  |
| CuS-1 | 921.88 |  | 67228 |  | 0.73 | 0.57 | 21.18 | 1109.87 |  | 83240.25 |  | 0.75 | 0.66 | 18.88 | 187.99 |  | 16012.25 |  | 0.02 | 0.09 | -2.3 |
| CuS-2 | 210.94 |  | 12846 |  | 0.61 | 0.41 | 24.29 | 585.69 |  | 38655.54 |  | 0.66 | 0 | 22.67 | 374.75 |  | 25809.54 |  | 0.05 | -0.41 | -1.62 |
| CuS-4 | 10.76 |  | 864 |  | 0.8 | 0.07 | 26.58 | 12.08 |  | 930.16 |  | 0.77 | 0 | 25.52 | 1.32 |  | 66.16 |  | -0.03 | -0.07 | -1.06 |
| CuS-5 | 96.96 |  | 6274 |  | 0.65 | 0.08 | 26.63 | 105.21 |  | 6733.44 |  | 0.64 | 0 | 25.22 | 8.25 |  | 459.44 |  | -0.01 | -0.08 | -1.41 |
| CuS-6 | 1.18 |  | 68 |  | 0.58 |  | 29.28 | 0.74 |  | 42.92 |  | 0.58 | 0 | 29.28 | -0.44 |  | -25.08 |  | 0 | 0 | 0 |
| 小计 | 1242 |  | 87280 |  |  |  |  | 1813.59 |  | 129602.31 |  |  |  |  | 571.59 |  | 42322.31 |  |  |  |  |
| 合计 | 4637 | 488.3 | 87280 | 204625 |  |  |  | 4781.28 | 599.75 | 157949 | 177149.93 |  |  |  | 144.28 | 111.45 | 70669 | -27475.07 |  |  |  |

表23                           三号矿床东段保有资源储量统计表

| 矿产名称 | 储量类别 | 矿石量 （万吨） | 金属量（t） |  |  |  | 平均品位（%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TS（万吨） | Cu | Pb | Zn | TS | Cu | Pb | Zn |
| 硫矿产 | 111b | 571.84 | 118.66 | 2937.73 | 0 | 1848.2 | 20.75 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
|  | 122b | 434.56 | 87.95 | 2232.48 | 0 | 0 | 20.24 | 0.05 | 0.00 |  |
|  | 332 | 556.93 | 125.31 | 1348.05 | 0 | 0 | 22.5 | 0.02 | 0.00 |  |
|  | 333 | 579.04 | 128.84 | 5456.3 | 0 | 55 | 22.25 | 0.09 | 0.00 |  |
|  | 小计 | 2142.37 | 460.76 | 11974.56 | 0 | 1903.2 |  |  |  |  |
| 铜硫矿产 | 111b | 393.78 | 77.69 | 26777.04 | 0 | 3607.26 | 19.73 | 0.68 | 0.00 | 0.09 |
|  | 122b | 506.99 | 100.33 | 35430.1 | 167 | 11927.78 | 19.79 | 0.7 | 0.01 | 0.24 |
|  | 332 | 423.85 | 87.99 | 30551.11 | 0 | 22040.2 | 20.76 | 0.72 | 0.00 | 0.52 |
|  | 333 | 483.35 | 98.27 | 33385.65 | 0 | 11587.28 | 20.33 | 0.69 | 0.00 | 0.24 |
|  | 小计 | 1807.97 | 364.28 | 126143.9 | 167 | 49162.52 |  |  |  |  |
| 锌硫矿产 | 111b | 164.21 | 29.3 | 1026.24 | 432 | 23646.24 | 17.84 | 0.06 | 0.03 | 1.44 |
|  | 122b | 254.45 | 40.64 | 1227.25 | 407 | 30435.8 | 15.97 | 0.05 | 0.02 | 1.24 |
|  | 332 | 146.27 | 24.6 | 877.62 | 1017 | 25148.26 | 16.82 | 0.06 | 0.08 | 1.72 |
|  | 333 | 266.01 | 41.92 | 1596.06 | 1137 | 59054.22 | 15.76 | 0.06 | 0.05 | 2.22 |
|  | 小计 | 830.94 | 136.46 | 4727.17 | 2993 | 138284.52 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 4781.28 | 961.5 | 142845.63 | 3160 | 189350.24 |  |  |  |  |

|  | 表24 十号矿床西段资源储量变化一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 矿体 |  | 原核实报告保有资源量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本次核实资源储量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资源储量变化情况 |  |  |  |  |
|  |  |  | 矿石量(万吨) |  |  | 资源储量类别 |  | 金属量（t） |  |  |  |  |  | 平均品位(%) |  |  |  | 资源储量类型 |  |  | 矿石量(万吨) |  | 金属量（t） |  |  |  |  | 平均品位(%) |  |  |  | 矿石量(万吨) | 金属量（t） |  | 平均品位(%) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TS(万吨) |  |  | Zn |  |  | TS |  | Zn |  |  |  |  |  |  | TS(万吨) |  |  | Zn |  | Zn |  |  | TS |  | TS(万吨) | Zn | TS | Zn |
|  | 硫矿产 |  | 362.76 |  |  | D |  | 60.44 |  |  |  |  |  | 16.66 |  |  |  | 111b |  |  | 28.63 |  | 5.87 |  |  | 1316.98 |  | 0.46 |  |  | 20.52 | 177.53 | 51.29 | 3584 | 3.92 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122b |  |  | 201 |  | 39.92 |  |  | 804 |  | 0.04 |  |  | 19.86 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  | 39.02 |  | 9 |  |  | 195.1 |  | 0.05 |  |  | 23.07 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  | 271.64 |  | 56.94 |  |  | 2988.04 |  | 0.11 |  |  | 20.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  | 540.29 |  | 111.73 |  |  | 5304.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 锌硫矿产 |  | 477.96 |  |  | D |  |  |  |  | 81315 |  |  |  |  | 1.7 |  | 111b |  |  | 52.05 |  | 12.3 |  |  | 13689.15 |  | 2.38 |  |  | 23.64 | 293.51 | 145.96 | 53169.73 |  | 0.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 122b |  |  | 384.28 |  | 71.55 |  |  | 62253.36 |  | 1.62 |  |  | 18.62 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 332 |  |  | 28.15 |  | 4 |  |  | 5432.95 |  | 1.93 |  |  | 14.2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 333 |  |  | 306.99 |  | 58.11 |  |  | 53109.27 |  | 1.73 |  |  | 18.93 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  | 771.47 |  | 145.96 |  |  | 134484.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  | 840.72 |  |  |  |  | 60.44 |  |  | 81315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1311.76 |  | 257.69 |  |  | 139788.9 |  |  |  |  |  | 471.04 | 171.28 | 48534 |  |  |

| 表25 三号矿床西段资源储量变化一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿体 | 原核实报告保有资源量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 本次核实资源储量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资源储量变化情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源储量类别 | 矿石量(万吨) |  | 金属量（t） |  |  |  | 平均品位(%) |  |  |  | 资源储量类型 | 矿石量(万吨) |  | 金属量（t） |  |  |  | 平均品位(%) |  |  | 矿石量(万吨) |  | 金属量（t） |  |  |  | 平均 品位(%) |  |  |
|  |  |  |  | TS (万吨) |  | Zn |  | TS |  | Zn |  |  |  |  | TS (万吨) |  | Zn |  | Zn |  | TS |  |  | TS (万吨) |  | Zn |  | TS |  | Zn |
| 磁铁矿产 | 111b | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111b | 229.9 |  |  |  | 484169.4 |  | 18.63 |  | 10.45 | 1102.48 |  |  |  | 2321822.8 |  | 0 |  | 0 |
|  | 122b | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 122b | 279.63 |  |  |  | 588900.7 |  | 21.06 |  | 7.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 332 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 333 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333 | 592.95 |  |  |  | 1248752.7 |  | 15.5 |  | 3.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 小计 | 1102.48 |  |  |  | 2321822.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 锌硫矿产 | 111b | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 111b | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  | 11252 |  | 0 |  | 0 |
|  | 122b | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 122b | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 332 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 332 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 333 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 333 | 29 |  |  |  | 11252 |  |  |  | 3.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 小计 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 小计 | 29 |  |  |  | 11252 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1131.48 |  |  |  | 2333074.8 |  |  |  |  |

# 7 矿床开发经济效益简述

内蒙古齐华矿业有限责任公司2002年起，接手开发炭窑口矿区已有7年有余，企业的生产经营状况一直较好（近3年的经济效益见表26），在当地属于有名的企业。企业主要经营矿产品，以地下开采、选矿为主，主要矿产品有硫精矿，铜精矿和锌精矿；另企业在矿产品的延伸方面有些起色，建有12万吨硫酸厂一座，利用选矿产品中硫精矿作为原料，新建复合肥厂一座，利用硫酸厂生产的硫酸作原料，生产复合肥，矿山已基本形成一条依托矿产品为源头产业生产链。

表26   齐华矿业有限责任公司近3年经济效益一览表

| 项目名称 | 单 位 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 销售收入 | 万元 | 18153 | 23880 | 17815 |  |
| 实际利润 | 万元 | 1105 | 6724 | 2017 |  |
| 上缴所得税 | 万元 | 365 | 1681 | 1011 |  |
| 上缴增值税 | 万元 | 1497 | 3012 | 727 |  |
| 上缴其他税费 | 万元 | 1083 | 1028 | 533 |  |
| 采矿生产成本 | 元 | 49.00 | 49.00 | 51.17 |  |
| 硫精矿生产单位成本 | 元 | 80.42 | 99.91 | 125.36 | 硫精矿品位≥35%、≥40% |
| 铜精矿生产单位成本 | 元 | 5153.06 | 5051.97 | 449.16 | 铜精矿平均品位18% |
| 锌精矿生产单位成本 | 元 | 3008.70 | 3068.52 | 3439.58 | 锌精矿品位≥45% |
| 硫酸生产单位成本 | 元 | 296.54 | 298.09 | 126.88 | 硫酸浓度为≥92.5%、≥98 |
| 烧 渣 | 元 |  |  | 305.22 | Fe≥58%，S＜0.5% |
| 复合肥 | 元 |  |  | 1182.12 | 总养份45%，46% |

矿山建有一整套的生产经营管理体系，采矿生产成本基本上控制在50元/吨，硫精矿生产成本控制在100元/吨以下，铜精矿生产成本控制在5050元/吨上下，锌精矿生产成本控制在3100元/吨以下，矿山生产产品质量可靠。2008年企业销售收入达2.388亿元，实现利税总额为1.2445亿元。

矿山目前采矿能力尚未达到120万吨的设计能力，06、07和08年三年的采出矿石量分别为63.79、68.2和65.48万吨，选矿能力已达年处理120万吨的设计能力；到2013年，采矿达到设计能力。矿区所处位置，交通方便，水、电资源较为充足，经本次资源储量核实，矿山尚拥有10013.8万吨的保有资源量，矿产资源量充足，因此企业的生产能力还有相当大的潜力，发展前景较好。

# 8  结论

8．1  工作成果

本次资源储量核实工作，在内蒙古齐华矿业有限责任公司采矿许可证范围内分别对三号矿床东段、十号矿床西段、一号矿床、六号矿床、盲矿床及三号矿床西段1155标高水平以下的保有资源储量进行资源储量估算。

基本查明三号矿床东段保有和消耗的资源量，对其保有资源量详细进行了资源储量类型的划分，利用矿山对矿床矿体的充分揭露，通过探采对比结果发现，该矿床资源储量变化不大，含矿层较为稳定，原勘查期间所选用的工程控制间距合理，基本上控制了该矿床矿体的空间形态，为矿产资源的合理开发利用提供了技术上的保障。

十号矿床西段，本次对矿山施工的十个钻孔资料和利用现有的探采坑道工程资料，对其保有资源量详细进行了资源储量类型的划分，通过探采对比结果发现，含矿层较为稳定，原勘查期间所选用的工程控制间距合理，基本上控制了该矿床矿体的空间形态，核实方法正确，结果合理，为矿产资源的合理开发利用提供了基础数据。

三号矿床西段，本次核实主要利用新施工的五个钻孔和探采中段，对该段矿床矿体的空间展布形态及有用组分的分布有了较好的控制，对该矿床段的资源量有了系统的认识，对资源量类型进行了详细的划分，使整个矿区的资源量有了较大幅度的提升。

本次核实工作过程中，收集了大量的有关矿山的技术资料，并将矿山以前的所有资料系统进行了电子化过程，此资料对矿山今后生产技术管理工作将有着重大意义，将会进一步提高矿山的经济效益和管理水平。

通过本次工作，采矿证范围内保有各类资源储量完全满足矿山现有生产规模五十年的生产需求。

8．2  存在问题和建议

（1）鉴于本区地质构造较复杂，但矿体产状、形态受其影响变化不大，具有分枝复合和膨缩现象，建议矿山生产过程中加强综合研究和探采对比工作，以利于准确掌握矿体空间位置和变化规律。

（2）受客观因素影响，本次核实地质工作有关水文、工程、环境地质方面的投入的各项工作量较少，因此，建议矿山在生产过程中要密切注意开采技术条件的变化，防止坑道涌水、积水和坍塌、冒顶事故，尤其是构造破碎带、炭质千枚状片岩为顶板等不良工程地质地段，加强安全管理。

（3）目前矿山的采矿回收率仅达到72%左右，贫化率为13%左右，这两项指标对有限的矿产资源的充分利用和矿山企业的市场竞争力影响较大，虽是因客观原因——矿体围岩不稳固所造成的，但矿山需在今后的生产经营管理活动过程中，加强对采矿技术方面的信息收集工作，改善现有的采矿工艺，采取有针对性技术处理措施，以达充分利用有限的矿产资源。

（4）建议矿山今后开采过程中防止生态环境的恶化，加强废水的排放处理，种植花草树木，维护改善矿区的自然环境。

（5）矿山目前在生产经营过程中，对其与主要矿产资源中所伴生金、银、钴、镉、铟、锗等有用组分尚未进行综合利用，需进一步加强对其研究工作，走资源综合利用的矿山发展之路。

（6）本次核实过程中，发现十号矿床西段矿山在生产勘探时，部分单工程对其伴生银作了分析，其部分结果较为理想，由于分析数据不多，加之本次工作时间的限制，没有对其进行详细的分析研究工作，仅就此提出问题，供矿山参考。